ABSTRAK

Pembuatan Blade Menggunakan Material Komposit dengan Metode Vacuum Bag

Sudu turbin angin adalah salah satu komponen penting Turbin angin, dimana pada komponen inilah energi angin pertama kali di serap oleh sudu kemudian diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros yang pada akhirnya akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Pada saat  pembuatan blade diperlukan parameter rancangan yang berguna untuk menentukan bentuk dan ukuran blade, kemudian menentukan materal yang  digunakan komposit dengan metode Vacuum Bag Proses ini melibatkan ruang Vacuum/kedap udara dan didalamnya ditempatkan cetakan sehingga dalam ruang Vacuum tersebut dihasilkan temperatur dan tekanan yang dibutuhkan untuk proses pembuatan komposit yang lebih baik dan  teknik pembuatan blade yang terdiri dari analisa produk, pembuatan cetakan dan pembuatan blade.

Telah dibuat blade menggunakan material komposit, yang terdiri dari serat WR ( Woven Rovin) 200, Serat matt 300, serat cloth, campuran resin polyester, stirene dan katalis ditambah dengan bahan bahan pendukung lain seperti release agent, surface agent dll, dimana material komposit ini memiliki berbagai keuntungan diantaranya adalah tahan terhadap korosi, ringan, teknik pembuatan yang relative mudah, memiliki kekuatan dan kekakuan yang sangat tinggi serta bahan pembuatan material komposit yang banyak tersedia dipasaran.