BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

  - Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan Blade maka dapat disimpulkan bahwa blade yang dibuat dengan proses Vacuum Bag lebih baik, dengan alasan sebagai berikut :

    - Blade hasil Vacuum Bag lebih ringan dibandingkan dengan Blade yang sudah ada karena Blade Vacuum Bag kadar resinnya lebih sedikit (fraksi volumenya lebih besar).

    - Blade hasil pembuatan dengan metode Vacuum Bag kekakuannya relatif sama dengan blade yang sudah ada.

  - Saran

Setelah membuat Blade, ada hal-hal yang belum dilakukan diantara lain sebagai berikut. Sebaiknya Blade tersebut di buat lebih ringan lagi, dan harus dilakukan uji mekanik, serta alat – alat dan bahan – bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sebaiknya harus lebih diperhatikan lagi.