BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Umum

Pada pelaksanaan penelitian penyisihan warna ini digunakan metode adsorpsi dengan memanfaatkan fly ash batubara sebagai metode pengadsorpsi yang mengikuti diagram alir berikut ini :

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1	Alat

Alat-alat yang digunakan pada pelaksanaan penelitian tugas akhir ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian.

| No | Nama Alat | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitis (Acculab VI-3 mg) | Untuk menimbang berat fly ash batubara |
| 2 | Oven (international Automatic Control) | Untuk mengeringkan fly ash batubara |
| 3 | Cawan | Untuk menyimpan fly ash dalam desikator |
| 4 | Sentrifuge (80-2 Centrifuge) | Untuk mengendapkan padatan, sehingga padatan terpisah dari suspensi |
| 5 | Spektrofotometer (SPECTRONIC 20) | Untuk mengukur absorban warna yang diteliti. |
| 6 | Erlenmeyer | Untuk menyimpan larutan sampel yang dishaker |
| 7 | Cuvet | Untuk pemeriksaan konsentrasi warna dalam spektrofotometer. |
| 8 | Shaker (Kottermann P4020) | Untuk mencampur adsorben dengan lindi. |
| 9 | Thermometer | Untuk mengukur suhu lindi. |
| 10 | Filler | Untuk membantu mempermudah pengambilan jumlah sampel dan larutan bahan kimia |
| 11 | Kompor Magnetik | Untuk menggerakkan magnetic stirrer pada kolom adsorpsi sehingga terjadi pengadukan |
| 12 | Magnetic Stirrer | Untuk mengaduk fly ash dengan lindi sehingga tercampur. |
| 13 | pH meter (LUTRON) | Untuk mengukur derajat keasaman atau basa suatu larutan. |
| 14 | Kertas Timbang | Untuk tempat fly ash pada saat ditimbang. |

Lanjutan Tabel 3.1 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian.

| No | Nama Alat | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| 15 | Tabung sentrifuge | Untuk menyimpan larutan sample yang akan disentrifuge |
| 16 | Desikator | untuk menjaga agar kondisi ruang didalamnya tetap kering karena kelembaban dalam desikator diserap oleh bahan pengering. |
| 17 | Pipet Ukur | Untuk mengambil sampel dan larutan bahan kimia yang diinginkan. |

    - Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Fly ash batubara

- Lindi

- 1 N NaOH

- 1 N HCl

- Aquadest

3.3 Penyiapan Bahan

Bahan adsorbant yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah fly ash batubara. Metode ini digunakan untuk mengetahui kemampuan fly ash dalam mengadsorpsi warna.

Fly ash sebelum digunakan dilakukan penyaringan terlebih dahulu dengan menggunakan saringan kawat (ukuran 60 mesh), tujuan dilakukan penyaringan adalah untuk mendapatkan diameter fly ash yang sama. Ukuran partikel sangat mempengaruhi luas permukaan yang akan mempengaruhi laju adsorpsi. Selanjutnya fly ash dicuci beberapa kali dengan aquadest kemudian dikeringkan pada suhu 103 oC  selama semalam. Jika fly ash tersebut tidak digunakan, maka fly ash disimpan dalam desikator agar tetap kering (terhindar dari kelembaban udara)

3.4 Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik dan untuk menunjang percobaan utama yang akan dilakukan.

3.4.1 Cara pemeriksaan sampel (pH dan Warna)

- pH

pH merupakan istilah yang menyatakan derajat keasaman atau basa dari suatu larutan, sehingga merupakan parameter penting dalam pengolahan air buangan. Setiap pH meter yang akan digunakan harus dikalibrasi dahulu dengan larutan buffer pH 4, pH 7, pH 9.

Alat pH meter umumnya dilengkapi dengan :

- Read out untuk pH

- Pengatur suhu

- Pengatur kalibrasi

- Elektroda

Kalibrasi pH meter

- Cuci elektroda dengan aquadest, kemudian keringkan elektroda dengan tissue

- Celupkan elektroda ke dalam larutan buffer pH 4

Pengukuran pH sample

Nyalakan pH meter, kemudian celupkan elektroda yang telah dikalibrasi ke dalam sample, Read-out pH meter akan menunjukan nilai pH meter tersebut.

- Warna

Konsentrasi warna diukur dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang terpilih dari penentuan panjang gelombang maksimum

Penentuan konsentrasi warna :

- Mengambil 10 ml sampel dari reaktor setiap 30 menit

- Di sentrifuge selama 10 menit pada 2000 rpm

- Mengukur konsentrasi larutan dengan menggunakan alat spektrofotometer

- Membaca absorbannya

3.4.2 Karakteristik sampel lindi

Lindi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah lindi kompos, dimana lindi didapat dari tempat pembuatan kompos PT. AGRO DUTA Kota Bandung. Sedangkan sumber sampah diambil dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Pasar Caringin Kota Bandung.

3.4.3 Pembuatan larutan kerja

Larutan kerja pada penelitian ini adalah volume 100 ml. Karena absorban warna lindi tidak terbaca oleh spektrofotometer, maka dilakukan pengenceran. Pengenceran yang dilakukan yaitu pengenceran 100x.

cara membuatnya :

- Ambil larutan lindi sebanyak 1 ml

- Dilarutkan dengan aquadest sampai  100 ml dalam labu Erlenmeyer.

3.4.4 Penentuan pH optimal

Penentuan pH optimal ini dimaksudkan untuk mengetahui pada pH berapa yang paling baik dalam mengadsorpsi warna. Pada penentuan pH optimal dilakukan secara triplo. Penentuan pH optimal dengan cara :

- Membuat Volume kerja sesuai dengan Sub Bab (3.4.3) di atas.

- Larutan divariasikan dengan pH (2, 5, 7, 9, dan 12)

- Periksa larutan untuk parameter warna dan pH

- Masukan 1 gr  adsorban pada volume kerja.

- Kemudian larutan di goyang di atas shaker dengan rotasi 150 – 175 rpm selama 24 jam

- Periksa pada jam ke 0, 3, 6, 20 dan 24 untuk parameter warna dan pH

- Rencana percobaan penentuan pH optimal dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Penentuan pH optimal

| Konsentrasi warna (Unit PtCo) | Berat adsorban (gram) | Variasi pH Waktu pemeriksaan (jam) | P1 (2) | P2 (5) | P3 (7) | P4 (9) | P5 (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | t0 (0) | t0P1 | t0P2 | t0P3 | t0P4 | t0P5 |
|  |  | t1 (3) | t1P1 | t1P2 | t1P3 | t1P4 | t1P5 |
|  |  | t2 (6) | t2P1 | t2P2 | t2P3 | t2P4 | t2P5 |
|  |  | t3 (20) | t3P1 | t3P2 | t3P3 | t3P4 | t3P5 |
|  |  | t4 (24) | t4P1 | t4P2 | t4P3 | t4P4 | t4P5 |

Keterangan :  Sampel diperiksa secara triplo

Kemudian diamati pada pH mana yang memberikan penyisihan yang paling optimal. Selanjutnya pH optimal tersebut digunakan untuk percobaan penelitian selanjutnya.

3.4.5 Penentuan berat optimal

Penentuan  berat optimal ini dimaksudkan untuk mengetahui pada berat berapa yang paling baik dalam mengadsorpsi warna. Pada penentuan berat optimal dilakukan secara triplo. Penentuan berat optimal dengan cara :

- Membuat Volume kerja sesuai dengan Sub Bab (3.4.3) di atas.

- Periksa larutan untuk parameter warna dan pH

- Masukan adsorban pada volume kerja, dengan variasi berat (0,5 gr; 1 gr; 1,5 gr; 2 gr; dan 2,5 gr)

- Kemudian larutan digoyang di atas shaker dengan rotasi 150 – 175 rpm selama 24 jam

- Pemeriksaan  pada jam ke 0, 3, 6, 20 dan 24 untuk parameter warna dan pH

- Rencana percobaan penentuan berat optimal dapat di lihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Penentuan berat optimal

| Konsentrasi warna (Unit PtCo) | pH optimal | Variasi berat (gram) Waktu pemeriksaan (jam) | B1 (0,5) | B2 (1) | B3 (1,5) | B4 (2) | B5 (2,5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2 | t0 (0) | t0B1 | t0B2 | t0B3 | t0B4 | t0B5 |
|  |  | t1 (3) | t1B1 | t1B2 | t1B3 | t1B4 | t1B5 |
|  |  | t2 (6) | t2B1 | t2B2 | t2B3 | t2B4 | t2B5 |
|  |  | t3 (20) | t3B1 | t3B2 | t3B3 | t3B4 | t3B5 |
|  |  | t4 (24) | t4B1 | t4B2 | t4B3 | t4B4 | t4B5 |

Keterangan :  Sampel diperiksa secara triplo

Kemudian diamati pada berat mana yang memberikan penyisihan yang paling optimal. Selanjutnya berat optimal tersebut digunakan untuk percobaan penelitian selanjutnya.

3.5 Penelitian Utama

Penelitian utama dilakukan setelah percobaan pendahuluan yang dianggap telah memberikan gambaran proses dan diharapkan mampu menjawab fenomena-fenomena yang mungkin timbul pada saat kondisi utama dijalankan. Penelitian utama pada penelitian ini adalah menggunakan pH optimum, berat optimum dan waktu jenuh.

Penentuan waktu jenuh dilakukan untuk mengetahui lamanya waktu yang diperlukan fly ash dalam mengadsorpsi warna secara maksimal atau sampai nilai absorbannya tetap. Pada penentuan waktu jenuh ini menggunakan hasil dari penelitian pendahuluan optimal dan dilakukan secara triplo.

Adapun cara penentuan waktu jenuh :

- Membuat Volume kerja sesuai dengan Sub Bab (3.4.3) di atas.

- Periksa larutan untuk parameter warna dan pH

- Masukan  adsorban pada volume kerja.

- Periksa larutan untuk parameter warna dan pH

- Kemudian larutan digoyang di atas shaker dengan rotasi 150 – 175 rpm.

- Periksa setiap 30 menit untuk parameter warna dan pH sampai nilai absorbannya tetap.

Penelitian utama ini dilakukan secara triplo dengan cara mengoperasikan rektor pada suhu 25 oC. Variasi pengenceran 100x; 80x; 40x; 25x; 20x. Parameter yang diperiksa pada penelitian utama ini adalah warna, pH, dan COD.

Rencana percobaan penentuan variasi pengenceran untuk mendapatkan waktu jenuh dapat di lihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Penentuan variasi konsentrasi untuk mendapatkan waktu jenuh

| pH | berat asdsoban (gram) | Variasi konsentrasi (Unit PtCo) Waktu pemeriksaan (jam) | C1 (15) | C2 (30) | C3 (60) | C4 (90) | C5 (120) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH optimal | berat asdsoban optimal | t0 (30) | t0C1 | t0C2 | t0C3 | t0C4 | t0C5 |
|  |  | t1 (60) | t1C1 | t1C2 | t1C3 | t1C4 | t1C5 |
|  |  | t2 (90) | t2C1 | t2C2 | t2C3 | t2C4 | t2C5 |
|  |  | t3 (120) | t3C1 | t3C2 | t3C3 | t3C4 | t3C5 |
|  |  | t4 (150) | t4C1 | t4C2 | t4C3 | t4C4 | t4C5 |
|  |  | t5 (180) | t5C1 | t0C2 | t0C3 | t0C4 | t0C5 |
|  |  | t6 (210) | t6C1 | t6C2 | t6C3 | t6C4 | t6C5 |
|  |  | ......** | txC1 | txC2 | txC3 | txC4 | txC5 |

Keterangan : Sampel diperiksa secara triplo

**) sampai didapat waktu jenuh untuk masing-masing variasi pengenceran.

Dari hasil penelitian pendahuluan dan utama, dapat dihitung persen efisiensi penyisihan warna dengan rumus berikut :

[(Co – Cn)/Co] x 100%      .............................................................(3.1)

Dimana :

Co = konsentrasi awal

Cn = konsentrasi akhir

3.5.1 Reaktor yang digunakan dalam penelitian

Dalam penelitian ini digunakan reaktor double layer berupa kolom adsorpsi, yang berbentuk tabung dengan tinggi 22 cm dan diameter 6.5 cm. Dalam penelitian ini percobaan dilakukan dengan volume kerja 100 ml.

6

Gambar 3.2 Skema Alat yang Digunakan

Keterangan :

- Waterbath

- Selang plastik yang mengalirkan air dengan temperatur tertentu dari waterbath ke kolom adsorpsi

- Kolom adsorpsi

- Magnetic stirrer

- Dudukan magnetic stirer

- Tangki yang menampung air yang keluar dari kolom adsorpsi untuk dimasukkan kembali ke dalam waterbath.

3.5.2 Pengoperasian kolom adsorpsi

Pengoperasian reaktor dilakukan dengan cara:

- Membuat larutan kerja

- Periksa larutan untuk parameter warna dan pH

- Masukan larutan beserta magnetic stirrer dalam reaktor

- Masukan adsorben pada larutan kerja.

- Atur suhu kolom adsorpsi dengan menggunakan waterbath

- Nyalakan dudukan magnetic stirrer; dudukan ini berfungsi untuk menjalankan strirer yang ada di dalam kolom sehingga terjadi pengadukan.

- Periksa larutan untuk parameter warna dan pH  sesuai dengan waktu jenuh yang telah ditetapkan pada penelitian pendahuluan.

- Untuk pemeriksaan warna dan pH dilakukan setiap 30 menit sekali.

3.6 Desorpsi

- Membuat 3 larutan dalam erlenmeyer 100 ml, larutan ke-1 mengambil 10 ml NaOH dan 90 ml aquadest, larutan ke-2 mengambil 10 ml HCL dan 90 ml aquadest dan larutan ke-3 mengambil 100 ml aquadest. Pada masing-masing larutan dimasukan adsorben sebanyak 1 gr.

- Menyimpan larutan tersebut pada shaker (125 rpm), pemeriksaan dilakukan pada jam ke 1; 2; 3; dan 4.

- Mengukur absorban warna lindi dengan menggunakan spektrofotometer, kemudian menghitung konsentrasinya dengan memplotkannya ke kurva kalibrasi. Melakukan pengukuran sampel tersebut secara triplo atau tiga kali pengukuran.