BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Zat Warna Colour Index Reactive Blue 5 (CIRB 5)
Untuk mengetahui penyisihan warna oleh jamur mati dan karbon aktif maka terlebih dahulu harus ditentukan panjang gelombang dari zat warna CIRB itu sendiri. Setelah diperoleh panjang gelombang maksimum, kemudian dibuat kurva kalibrasi warna CIRB 5. Kurva ini dibuat untuk mengkonversi nilai absorban warna menjadi nilai konsentrasi warna CIRB 5. Dengan diketahuinya nilai konsentrasi warna, maka untuk selanjutnya persentase penyisihan warna biru yang terjadi dapat dihitung.

Pencarian panjang gelombang maksimum untuk zat warna CIRB 5 dilakukan dengan cara diukur dengan menggunakan UV Vis Scan Spektrofotometri (Rusmaya, 2000). Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa panjang gelombang maksimum warna CIRB 5 yang didapat yaitu 228, 248 dan 608 nm. Panjang gelombang 228 dan 248 merupakan sinar UV sedangkan panjang gelombang 608 merupakan sinar tampak jadi yang dipakai adalah sinar tampak pada panjang gelombang 608 nm. Tetapi karena kemampuan alat spektrofotometer yang digunakan pada penelitian ini tidak bisa melebihi panjang gelombang 600 nm, maka untuk mengukur konsentrasi warna CIRB 5 pada penelitian ini digunakan panjang gelombang maksimum yang terbaca pada alat spektrofotometer Spectronic 20D yaitu 600 nm. Hasil dari pengukuran untuk pencarian panjang gelombang maksimum dari CIRB 5 ditampilkan pada Gambar 4.1:

Gambar 4.1 Panjang Gelombang Maksimum untuk CIRB 5
(Rusmaya, 2000)
Marked Wavelengths :
Reg A : L 228 = 2,9447
Reg A : L 248 = 2,9112
Reg A : L 608 = 0,95563

Panjang gelombang inilah yang selanjutnya akan digunakan dalam pembuatan kurva kalibrasi konsentrasi, penentuan kapasitas biosorpsi jamur mati, dan kapasitas adsorpsi karbon aktif terhadap zat warna CIRB 5.

4.2 Penentuan Kurva Kalibrasi Zat Warna Colour Index Reactive Blue 5   (CIRB 5)
Dengan diketahuinya panjang gelombang maksimum untuk zat warna Colour Index Reactive Blue 5 (CIRB 5) adalah sebesar 600 nm, maka dibuatlah kurva kalibrasi warna CIRB 5 yang berupa persamaan linier. Pengukuran dilakukan dalam variasi konsentrasi zat warna 10 – 100 mg/l, dengan menggunakan alat spektrofotometer Spectronic 20D. Setiap absorbansi yang diperoleh dari variasi konsentrasi larutan zat warna CIRB 5 tersebut diplotkan dalam grafik konsentrasi larutan zat warna CIRB 5, sehingga diperoleh suatu kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi konsentrasi zat warna CIRB 5 dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut :

Gambar 4.2 Kurva Kalibrasi Zat Warna CIRB 5

Dari kurva kalibrasi zat warna CIRB 5 yang telah dibuat, diperoleh hasil sebagai berikut : zat warna CIRB 5 memberikan persamaan garis                 Y = 0.0148x dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9982. Persamaan ini digunakan untuk menentukan suatu konsentrasi zat warna CIRB 5.

4.3 	Penentuan Karakteristik Adsorben
Penentuan karakteristik adsorben dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari jamur mati dan karbon aktif yang digunakan dalam penelitian. Penentuan karakteristik adsorben dilakukan dengan melakukan analisa pada jamur mati dan karbon aktif. Analisa yang dilakukan pada jamur mati dan karbon aktif meliputi pemeriksaan terhadap kadar air, kadar abu dan total karbon.

Pengujian karakteristik jamur mati dan karbon aktif ini dilakukan oleh instansi lain yaitu Lembaga Penelitian Teknologi Mineral dan Batubara (Tekmira). Hasil pemeriksaan karakteristik jamur mati dan karbon aktif kemudian dibandingkan dengan karakteristik karbon aktif pada literatur. 

Hasil pemeriksaan dan perbandingan karakteristik kedua adsorben dengan literatur  dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1 Perbandingan Karakteristik Jamur Mati dan Karbon Aktif yang Digunakan dengan Literatur 

No.	
Parameter	
Satuan	Kadar	
			Jamur
Mati	Karbon 
Aktif	Karbon Aktif Sesuai Literatur (Metcalf & Eddy, dan Inforistek)	
1.	Kadar Air	%	10,54	11,19	4,4	
2.	Kadar Abu	%	0,96	1,10	2,5	
3.	Total Karbon	%	82,61	47,26	> 90	
Sumber : Hasil Pemeriksaan, Tekmira, 2007

Dari Tabel 4.1 diatas, setelah dibandingkan dengan adsorben karbon aktif pada literatur dari Metcalf dan Eddy (2004) serta Inforistek (2005), dapat terlihat bahwa karakteristik karbon aktif yang digunakan berbeda dengan karakteristik karbon aktif pada literatur. 

Kadar air pada jamur mati dan karbon aktif lebih besar dibandingkan karbon aktif pada literatur. Kadar abu pada jamur mati dan karbon aktif yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan kadar abu karbon aktif pada literatur. Hal ini cukup baik karena abu merupakan suatu pengganggu dalam proses adsorpsi. Total karbon pada jamur mati lebih banyak dibandingkan dengan karbon aktif. Hal tersebut akan mempengaruhi besarnya penyisihan terhadap zat warna tekstil Colour Index Reactive Blue 5 (CIRB 5). Adanya perbedaan karakteristik pada jamur mati dan karbon aktif disebabkan oleh perbedaan bahan dasar yang digunakan. Biosorben jamur mati berasal dari biakan jamur tercampur yang dibuat di Laboratorium Universitas Pasundan. Sedangkan karbon aktif yang digunakan berasal dari tempurung kelapa yang diperoleh dari PT. Brataco Chemical.

Besarnya jumlah karbon dalam sorben akan mengakibatkan semakin baik pengikatan kontaminan oleh sorben tersebut. Hal tersebut terjadi karena karbon merupakan unsur kimia yang sangat berperan dalam proses adsorpsi.

Selain penentuan karakteristik jamur mati dan karbon aktif, pori-pori dari kedua adsorben juga telah diamati di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pengamatan terhadap pori-pori kedua adsorben dilakukan dengan menggunakan alat Scanning Electron Microscope (SEM) tipe Jeol T- 330A. 
Pemeriksaan pori-pori pada adsorben dimaksudkan untuk mengetahui struktur pori dari setiap adsorben. Pori-pori dari jamur mati dan karbon aktif dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut :

a						b	
Gambar 4.3 Pori-pori Adsorben  a. Pori-pori Jamur Mati  
 b. Pori-pori Karbon Aktif
(Sumber : LIPI, 2007)

Dari Gambar 4.3, dapat terlihat bahwa jumlah pori-pori pada jamur mati cukup banyak dan ukuran pori-pori jamur mati lebih kecil dibandingkan dengan karbon aktif. Hal tersebut akan mempengaruhi proses adsorpsi. Semakin kecil pori dari suatu sorben, maka akan semakin luas permukaan sorben sehingga akan semakin banyak mengikat zat pencemar atau kapasitas adsorpsi suatu sorben akan semakin tinggi. 

4.4	Penentuan pH Optimum untuk Penyisihan Zat Warna CIRB 5 oleh Jamur Mati dan Karbon Aktif
Penentuan pH optimum dilakukan untuk mengetahui pH yang menghasilkan penyisihan zat warna CIRB 5 yang paling maksimal baik oleh jamur mati maupun oleh karbon aktif. pH optimum ini kemudian digunakan dalam penelitian selanjutnya, yaitu penentuan waktu jenuh/kesetimbangan dan penentuan kapasitas biosorpsi/adsorpsi dengan persamaan isoterm sorpsi Freundlich dan isoterm sorpsi Langmuir.

Penentuan pH optimum dilakukan dengan variasi pH 1-12, dengan berat adsorben sebesar 0,5 gr dengan waktu kontak selama 24 jam baik untuk konsentrasi zat warna 60, 80 dan 100 mg/L. Pengaturan pH dalam larutan tersebut dilakukan dengan penambahan HCl 1N dan NaOH 1N. 

4.4.1 Penentuan pH Optimum untuk Penyisihan Zat Warna Colour Index Reactive Blue 5 (CIRB 5) oleh Jamur Mati
Penyisihan zat warna CIRB 5 pada pH 1 – 12 oleh jamur mati dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut :

Gambar 4.4 Histrogram Penentuan pH Optimum Penyisihan Zat Warna 
CIRB 5 oleh Jamur Mati pada pH 1-12

Dari Gambar 4.4 diatas, terlihat bahwa penyisihan CIRB 5 oleh jamur mati berlangsung dengan baik/optimum pada pH asam yaitu pH 1. Penyisihan maksimum tersebut terjadi baik pada konsentrasi zat warna 60 mg/L,         80 mg/L maupun 100 mg/L.

Setelah dilakukan adsorpsi selama 24 jam oleh jamur mati terlihat bahwa penyisihan dari zat warna CIRB 5 pada konsentrasi 60 mg/L adalah sebesar 96,70% dengan konsentrasi akhir 1,892 mg/L. Untuk konsentrasi zat warna 80 mg/L dan 100 mg/L, penyisihan zat warna CIRB 5 oleh jamur mati adalah sebesar 95,41% dan 94,73% dengan konsentrasi akhir zat warna masing-masing adalah 3,671 mg/L dan 5,270 mg/L.

4.4.2 Penentuan pH Optimum untuk Penyisihan Zat Warna Colour Index Reactive Blue 5 (CIRB 5) oleh Karbon Aktif
Penyisihan zat warna CIRB 5 pada pH 1 – 12 oleh karbon aktif dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut :

Gambar 4.5 Histrogram Penentuan pH Optimum Penyisihan Zat Warna 
CIRB 5 oleh Karbon Aktif pada pH 1-12

Dari Gambar 4.5 diatas, terlihat bahwa penyisihan zat warna CIRB 5 oleh karbon aktif berlangsung dengan baik/optimum pada pH asam yaitu pH 1. Penyisihan maksimum tersebut terjadi baik pada konsentrasi zat warna      60 mg/L, 80 mg/L maupun 100 mg/L.

Setelah dilakukan adsorpsi selama 24 jam oleh karbon aktif terlihat bahwa penyisihan dari zat warna CIRB 5 pada konsentrasi 60 mg/L adalah sebesar 62,84% dengan konsentrasi akhir 22,297 mg/L. Untuk konsentrasi zat warna 80 mg/L dan 100 mg/L, penyisihan zat warna CIRB 5 oleh karbon aktif adalah sebesar 53,83% dan 51,85% dengan konsentrasi akhir zat warna masing-masing adalah 36,937 mg/L dan 48,153 mg/L.

Dari Gambar 4.4 dan 4.5 memperlihatkan bahwa nilai pH mempengaruhi proses biosorpsi dan adsorpsi. Baik proses biosorpsi dan adsorpsi dapat menyisihkan zat warna CIRB 5 secara optimum pada pH rendah yaitu pada pH 1. Hal ini dapat terjadi karena diperkirakan pada suasana asam menyebabkan peningkatan konsentrasi ion H+. Permukaan adsorben akan memperoleh muatan positif. Gaya elektrostatik yang kuat akan muncul antara permukaan adsorben yang bermuatan positif dengan molekul zat warna yang bermuatan negatif yang menyebabkan proses adsorpsi berlangsung maksimal (Malik, 2004).

Efisiensi penyisihan zat warna CIRB 5 oleh jamur mati dan karbon aktif pada pH 1 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :
Tabel 4.2 Efisiensi Penyisihan Zat Warna CIRB 5 oleh Jamur Mati dan Karbon Aktif  
Konst.
(mg/L)	Jamur Mati	Karbon Aktif	
	%
Penyisihan	Konst. Akhir
(mg/L)	% 
Penyisihan	Konst. Akhir
(mg/L)	
60 mg/L	96,70 %	1, 892	62,84 %	22,297	
80 mg/L	95,41 %	3,671	53,83 %	36,937	
100 mg/L	94,73 %	5,270	51,85 %	48,153	

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, setelah dilakukan adsorpsi selama 24 jam dapat dilihat pada pH 1, efisiensi penyisihan zat warna CIRB 5 oleh jamur mati lebih besar dibandingkan dengan efisiensi penyisihan zat warna oleh karbon aktif. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh luas permukaan pori-pori jamur yang lebih besar dan jumlah pori-pori yang lebih banyak dibandingkan dengan karbon aktif. Selain itu juga  diperkirakan jumlah total karbon yang terkandung dalam jamur mati lebih banyak dibandingkan pada karbon aktif, sehingga penyisihan zat warna oleh jamur mati lebih baik dibandingkan dengan karbon aktif. Hal tersebut dipengaruhi oleh bahan dasar dari jamur mati yang terdiri dari komposisi kompleks seperti chitin, asam polisakarida, lipid dan asam amino.

4.5  Penentuan Waktu Jenuh untuk Penyisihan Zat Warna CIRB 5 oleh Jamur Mati dan Karbon Aktif
Penentuan waktu jenuh dilakukan untuk mengetahui lamanya waktu yang diperlukan oleh suatu adsorben (jamur mati dan karbon aktif) dalam mengadsorpsi zat warna CIRB 5 hingga mencapai kesetimbangan.

Penentuan waktu jenuh ini dilakukan pada pH optimum yaitu pH 1 dengan variasi konsentrasi 60, 80 dan 100 mg/L serta menggunakan variasi berat adsorben sebesar 0,5 gr. Pencapaian waktu kesetimbangan dapat dilihat dari nilai absorbansi atau konsentrasi zat warna, dimana tidak terjadi penurunan pada tiga kali pengamatan secara berturut-turut dan dapat pula terjadi kenaikan dari nilai absorbansi atau konsentrasi zat warna. 

4.5.1 Penentuan Waktu Jenuh untuk Penyisihan Zat Warna CIRB 5 oleh Jamur Mati
Penentuan waktu jenuh pada penyisihan zat warna CIRB 5 oleh jamur mati dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut :

Gambar 4.6 Kurva Penentuan Waktu Jenuh Terhadap Penyisihan 
Zat Warna CIRB 5 oleh Jamur Mati
Dari Gambar 4.6 diatas, terlihat bahwa waktu jenuh dari adsorben jamur mati dalam mengadsorpsi zat warna CIRB 5 pada konsentrasi 60 mg/L adalah selama 100 menit. Pada zat warna konsentrasi 80 mg/L, waktu jenuh dari biosorben jamur mati adalah selama 125 menit. Untuk konsentrasi            100 mg/L, waktu jenuh dari biosorben jamur mati adalah selama 150 menit.

Berdasarkan Gambar 4.6 diatas, terlihat bahwa untuk zat warna dengan konsentrasi awal 60 mg/L, 80 mg/L dan 100 mg/L penyisihan paling banyak berlangsung pada menit ke-25 pertama. Penyisihan zat warna CIRB 5 pada konsentrasi zat warna 60 mg/L, 80 mg/L dan 100 mg/L selama 25 menit pertama masing-masing sebesar 96,28%; 95,73% dan 95,20%, setelah itu laju penyisihan mulai berkurang. Untuk konsentrasi zat warna 60 mg/L, sudah tidak ada lagi penyisihan mulai menit ke-100 dengan konsentrasi akhir 1,845 mg/L atau efisiensi penyisihan akhir sebesar 96,93%. Sedangkan untuk konsentrasi zat warna 80 mg/L tidak ada penyisihan lagi mulai pada menit ke-125 dengan konsentrasi akhir 1,527 mg/L atau efisiensi penyisihan akhir sebesar 98,09%. Dan pada konsentrasi zat warna 100 mg/L tidak ada lagi penyisihan mulai pada menit ke-150 dengan konsentrasi akhir 1,034 mg/L atau efisiensi penyisihan akhir sebesar 98,97%. Untuk menit-menit selanjutnya nilai absorban untuk masing-masing konsentrasi tetap/konstan. Hal-hal tersebut terjadi dikarenakan adsorben telah mengalami kejenuhan.

Dalam Gambar 4.6 diatas terlihat bahwa semakin besar konsentrasi maka waktu jenuh penyisihan zat warna akan semakin lama. Diperkirakan bahwa dengan meningkatnya konsentrasi zat warna menyebabkan molekul zat warna yang harus diadsorpsi menjadi lebih banyak. Oleh karena itu semakin banyak pula molekul zat warna yang menempel pada permukaan adsorben, sehingga menyebabkan penyisihan menjadi semakin besar dengan waktu jenuh yang semakin lama. Selain itu, semakin besar konsentrasi zat warna maka persentase penyisihan zat warna oleh jamur mati semakin besar. Konsentrasi zat warna mempengaruhi efisiensi dari penyisihan warna. Konsentrasi awal memberikan suatu daya pendorong yang penting untuk mengatasi semua perlawanan perpindahan massa zat warna dan larutan ke zat padat (adsorben). Konsentrasi zat warna yang lebih tinggi dapat mempertinggi proses kapasitas adsorpsi (Aksu, 2005).

Dinding sel jamur (dinding miselia) pun berperan dalam proses biosorpsi jamur mati terhadap zat warna CIRB 5 yang dikarenakan struktur dinding sel yang  kompleks (mengandung polisakarida, kitin dan beberapa jenis protein dan lipid). Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.7 berikut :

	a	b
	
Gambar 4.7 Jamur Mati pada Mikroskop 
(a). Jamur Sebelum Biosorpsi  (b). Jamur Setelah Biosorpsi
(Sumber : Laboratorium Biologi ITB, 2007)

Pada Gambar 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa dinding sel jamur yang semula tidak berwarna menjadi berwarna biru. Hal ini dikarenakan jamur melakukan biosorpsi terhadap zat warna CIRB 5 melalui dinding selnya.

4.5.2 Penentuan Waktu Jenuh untuk Penyisihan Zat Warna CIRB 5 oleh Karbon Aktif
Penentuan waktu jenuh pada penyisihan zat warna CIRB 5 oleh karbon aktif dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut :

Gambar 4.8 Kurva Penentuan Waktu Jenuh Terhadap Penyisihan
Zat Warna CIRB 5 oleh Karbon Aktif

Dari Gambar 4.8 diatas, terlihat bahwa waktu jenuh dari adsorben karbon aktif dalam mengadsorpsi zat warna CIRB 5 pada konsentrasi 60 mg/L adalah selama 1825 menit atau 30 jam 25 menit. Pada zat warna konsentrasi 80 mg/L, waktu jenuh dari adsorben karbon aktif adalah selama 2000 menit atau 33 jam 20 menit. Untuk konsentrasi 100 mg/L, waktu jenuh dari adsorben karbon aktif adalah selama 2200 menit atau 36 jam 40 menit.

Berdasarkan Gambar 4.8 diatas, terlihat bahwa untuk zat warna dengan konsentrasi awal 60 mg/L, 80 mg/L dan 100 mg/L sudah ada penyisihan pada menit ke-25. Penyisihan zat warna CIRB 5 pada konsentrasi zat warna 60 mg/L, 80 mg/L dan 100 mg/L selama 25 menit pertama masing-masing sebesar 15,25%, 14,70% dan 14,19%, setelah itu laju penyisihan mulai berkurang. Setelah menit ke-25 pertama hingga tercapainya waktu jenuh, rata-rata laju penyisihan warna dengan konsentrasi zat warna 60 mg/L,      80 mg/L dan 100 mg/L masing-masing sebesar 1,05% per 25 menit, 1,04% per 25 menit dan 1,01% per 25 menit.

Dari Gambar 4.8, dapat dilihat bahwa rata-rata laju penyisihan untuk kosentrasi zat warna 60 mg/L, 80 mg/L dan 100 mg/L sangat kecil. Hal tersebut disebabkan oleh proses pengikatan adsorbat oleh karbon aktif terdiri dari tiga proses. Pertama, dimulai dengan larutan (adsorbat) bergerak ke daerah luar permukaan partikel karbon aktif, kemudian berdifusi ke bagian dalam permukaan adsorben searah dengan pergerakan larutan dan akhirnya adsorbat teradsorpsi ke bagian aktif yang terdapat di bagian dalam partikel adsorben. Fenomena ini membutuhkan waktu kontak yang relatif lama (panjang) (Malik,2004). Dari nilai laju penyisihan yang kecil tampaknya karbon aktif tidak memiliki affinitas yang baik dengan zat warna CIRB 5 yang memiliki gugus kromofor antrakinon. Selain itu, semakin besar konsentrasi maka waktu jenuh penyisihan zat warna akan semakin lama. Diperkirakan bahwa dengan meningkatnya konsentrasi zat warna menyebabkan molekul zat warna yang harus diadsorpsi menjadi lebih banyak. Oleh karena itu semakin banyak pula molekul zat warna yang menempel pada permukaan adsorben, sehingga menyebabkan penyisihan menjadi semakin besar dengan waktu jenuh yang semakin lama. 

Perbandingan waktu jenuh dan % efisiensi penyisihan (% EP) antara karbon aktif dan jamur mati dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :
Tabel 4.3 Perbandingan Waktu Jenuh dan % EP antara Karbon Aktif dan Jamur Mati
Konst.
(mg/L)	Waktu Jenuh (menit)	% EP Akhir	X/M	
	Karbon aktif	Jamur mati	Karbon aktif	Jamur mati	Karbon aktif	Jamur mati	
60
80
100	1825
2000
2200	100
125
150	76,46
79,03
81,76	96,93
98,09
98,97	6,882
9,504
12,061	8,273
11,771
14,845	

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pencapaian waktu jenuh pada proses biosorpsi oleh jamur mati lebih cepat dibandingkan dengan karbon aktif. Hal ini disebabkan oleh pori-pori dari jamur mati yang lebih kecil daripada karbon aktif sehingga jamur mati memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan karbon aktif. Selain itu juga, jumlah pori-pori dari biosorben jamur mati pun lebih banyak daripada karbon aktif. Semakin kecil ukuran pori-pori suatu sorben dengan jumlah yang banyak, maka akan semakin luas permukaan sorben untuk mengikat zat pencemar atau kapasitas adsorpsi suatu adsorben akan semakin tinggi. 
Dari Tabel 4.3 pula, terlihat bahwa % EP akhir jamur mati lebih besar dibandingkan dengan karbon aktif. Hal ini disebabkan karena kandungan total karbon yang terdapat pada jamur mati lebih banyak dari pada karbon aktif.

Selain itu kapasitas jamur mati lebih besar dibandingkan dengan karbon aktif. Semakin besar konsentrasi zat warna maka kapasitas adsorpsi menjadi lebih besar. Konsentrasi zat warna mempengaruhi efisiensi dari penyisihan warna. Konsentrasi awal memberikan suatu daya pendorong yang penting untuk mengatasi semua perlawanan perpindahan massa zat warna dan larutan ke zat padat (adsorben). Konsentrasi zat warna yang lebih tinggi dapat mempertinggi proses kapasitas adsorpsi (Aksu, 2005).

4.6 	Penentuan Pola Persamaan Isoterm Biosorpsi/Adsorpsi Penyisihan Zat warna CIRB 5
Penentuan persamaan isoterm sorpsi ini merupakan penelitian utama yang bertujuan untuk mengetahui persamaan isoterm sorpsi yang cocok pada penyisihan zat warna CIRB 5 oleh biosorben jamur mati dan adsorben karbon aktif sehingga dari persamaan isoterm sorpsi yang cocok tersebut dapat diketahui kapasitas adsorpsi jamur mati dan karbon aktif. Persamaan isoterm sorpsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan isoterm sorpsi Freundlich dan isoterm  sorpsi Langmuir.

Persamaan isoterm sorpsi Freundlich berlaku untuk adsorpsi lapisan lebih dari satu (multilayer) dan dibangun atas asumsi bahwa permukaan adsorben adalah heterogen. Persamaan isoterm sorpsi Langmuir berlaku untuk adsorpsi lapisan tunggal (monolayer) pada permukaan homogen.

Penelitian utama ini dilakukan dalam kolom adsorpsi dengan volume kerja 75 ml, dengan menggunakan biosorben/adsorben berukuran 50 mesh. Selanjutnya penelitian ini dilakukan pada pH optimum yaitu pH 1 dengan waktu jenuh yang telah diketahui, dan dilakukan dengan memvariasikan konsentrasi larutan zat warna dan berat biosorben/adsorben.

4.6.1 Penentuan Pola Persamaan Isoterm Biosorpsi Penyisihan Zat Warna
CIRB 5 oleh Jamur Mati
Penentuan persamaan isoterm sorpsi ini dilakukan pada konsentrasi zat warna 60 mg/L, 80 mg/L dan 100 mg/L. Penelitian ini dilakukan dengan variasi berat adsorben 0.05, 0.14, 0.23, 0.32, 0.41 dan 0.5 gr dan pada pH optimum yaitu pH 1 dan volume kerja 75 ml. Lamanya waktu biosorpsi yang digunakan berasal dari penentuan waktu jenuh sebelumnya.

Waktu jenuh biosorpsi zat warna CIRB 5 dengan menggunakan jamur mati untuk konsentrasi 60 mg/L adalah 100 menit, konsentrasi 80 mg/L adalah 125 menit dan untuk konsentrasi 100 mg/L adalah 150 menit.

4.6.1.1 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 60 mg/L oleh Jamur Mati dengan menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir 
Penentuan persamaan isoterm sorpsi penyisihan zat warna CIRB 5 oleh jamur mati pada kondisi kesetimbangan dengan menggunakan persamaan isoterm sorpsi Freundlich dan Langmuir untuk konsentrasi 60 mg/L terdapat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi  60 mg/L oleh Jamur Mati dengan Menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir 
Berat
(gr)	Absorbansi
Effluen	Ceq
(mg/l)	Co
(mg/l)	X
(mg/l)	X/M
(mg/gr)	1/Ceq	1/(X/M)	Log Ceq	Log X/M	pH	
0,05	0,1977	13,358	60	46,642	69,963	0,0749	0,014	1,126	1,845	1,19	
0,14	0,0120	0,811	60	59,189	31,708	1,2333	0,032	-0,091	1,501	1,21	
0,23	0,0123	0,831	60	59,169	19,294	1,2033	0,052	-0,080	1,285	1,26	
0,32	0,0247	1,669	60	58,331	13,671	0,5992	0,073	0,222	1,136	1,30	
0,41	0,0290	1,959	60	58,041	10,617	0,5103	0,094	0,292	1,026	1,31	
0,50	0,0300	2,027	60	57,973	8,696	0,4933	0,115	0,307	0,939	1,35	
Keterangan : X = Co-Ce

Gambar 4.9 Grafik Isoterm Sorpsi Freundlich untuk Biosorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 60 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,05-0,5 gr.

Gambar 4.10 Grafik Isoterm Sorpsi Langmuir untuk Biosorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 60 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,05-0,5 gr.

Gambar 4.9 dan 4.10 memperlihatkan grafik isoterm sorpsi Freundlich dan Langmuir untuk konsentrasi zat warna 60 mg/L. Masing-masing grafik menghasilkan koefisien determinasi (R2). Nilai R2 = 0,269 untuk persamaan Freundlich, menunjukkan bahwa hanya 26,9% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan.
Nilai R2 = 0,0125 untuk persamaan Langmuir, menunjukkan bahwa hanya 1,25% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan. Oleh karena nilai R2 pada persamaan Freundlich dan Langmuir kurang memenuhi, maka biosorpsi zat warna CIRB 5 pada konsentrasi 60 mg/L oleh jamur mati dengan variasi berat 0,05-0,5 gr tidak mengikuti pola persamaan isoterm sorpsi Freundlich maupun Langmuir.

4.6.1.2 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 80 mg/L oleh Jamur Mati dengan menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir 
Perhitungan pola persamaan biosorpsi zat warna CIRB 5 untuk konsentrasi 80 mg/L terdapat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi  80 mg/L oleh Jamur Mati dengan Menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir 
Berat	Absorbansi	Ceq	Co	X	X/M	1/Ceq	1/(X/M)	Log Ceq	Log X/M	pH	
(gr)	 Effluen	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/gr)						
0,05	0,2860	19,324	80	60,676	91,014	0,0517	0,011	1,286	1,959	1,19	
0,14	0,0156	1,054	80	78,946	42,292	0,9487	0,024	0,023	1,626	1,21	
0,23	0,0170	1,149	80	78,851	25,712	0,8706	0,039	0,060	1,410	1,26	
0,32	0,0173	1,169	80	78,831	18,476	0,8555	0,054	0,068	1,267	1,30	
0,41	0,0323	2,182	80	77,818	14,235	0,4582	0,070	0,339	1,153	1,31	
0,50	0,0363	2,453	80	77,547	11,632	0,4077	0,086	0,390	1,066	1,35	
Keterangan : X = Co-Ce

Gambar 4.11 Grafik Isoterm Sorpsi Freundlich untuk Biosorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 80 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,05-0,5 gr.

Gambar 4.12 Grafik Isoterm Sorpsi Langmuir untuk Biosorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 80 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,05-0,5 gr.

Gambar 4.11 dan 4.12 memperlihatkan grafik isoterm sorpsi Freundlich dan Langmuir untuk konsentrasi zat warna 80 mg/L. Masing-masing grafik menghasilkan koefisien determinasi (R2). Nilai R2 = 0,3518 untuk persamaan Freundlich, menunjukkan bahwa hanya 35,18% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan. 
Nilai R2 = 0,00008 untuk persamaan Langmuir, menunjukkan bahwa hanya 0,008% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan. Oleh karena nilai R2 pada persamaan Freundlich dan Langmuir kurang memenuhi, maka biosorpsi zat warna CIRB 5 pada konsentrasi 80 mg/L oleh jamur mati dengan variasi berat 0,05-0,5 gr tidak mengikuti pola persamaan isoterm sorpsi Freundlich maupun Langmuir.

4.6.1.3 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 100 mg/L oleh Jamur Mati dengan menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir 
Perhitungan pola persamaan biosorpsi zat warna CIRB 5 untuk konsentrasi 100 mg/L terdapat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi  100 mg/L oleh Jamur Mati dengan menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir 
Berat
(gr)	Absorbansi
Effluen	Ceq
(mg/l)	Co
(mg/l)	X
(mg/l)	X/M
(mg/gr)	1/Ceq	1/(X/M)	Log Ceq	Log X/M	pH	
0,05	0,6580	44,459	100	55,541	83,311	0,0225	0,012	1,648	1,921	1,19	
0,14	0,0215	1,453	100	98,547	52,793	0,6884	0,019	0,162	1,723	1,21	
0,23	0,0237	1,601	100	98,399	32,087	0,6245	0,031	0,204	1,506	1,26	
0,32	0,0390	2,635	100	97,365	22,820	0,3795	0,044	0,421	1,358	1,30	
0,41	0,0400	2,703	100	97,297	17,798	0,3700	0,056	0,432	1,250	1,31	
0,50	0,0410	2,770	100	97,230	14,584	0,3610	0,069	0,443	1,164	1,35	
Keterangan : X = Co-Ce

Gambar 4.13 Grafik Isoterm Sorpsi Freundlich untuk Biosorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 100 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,05-0,5 gr.

Gambar 4.14 Grafik Isoterm Sorpsi Langmuir untuk Biosorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 100 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,05-0,5 gr.

Gambar 4.13 dan 4.14 memperlihatkan grafik isoterm sorpsi Freundlich dan Langmuir untuk konsentrasi zat warna 100 mg/L. Masing-masing grafik menghasilkan koefisien determinasi (R2). Nilai R2 = 0,327 untuk persamaan Freundlich, menunjukkan bahwa hanya 32,7% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan.  
Nilai R2 = 0,0012 untuk persamaan Langmuir, menunjukkan bahwa hanya 0,12% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan. Oleh karena nilai R2 pada persamaan Freundlich dan Langmuir kurang memenuhi, maka biosorpsi zat warna CIRB 5 pada konsentrasi 100 mg/L oleh jamur mati dengan variasi berat 0,05-0,5 gr tidak mengikuti pola persamaan isoterm sorpsi Freundlich maupun Langmuir.

Berdasarkan Tabel 4.4 sampai Tabel 4.6, dapat dilihat bahwa efisiensi penyisihan zat warna pada variasi berat 0,23; 0,32; 0,41 dan 0,5 gr hampir sama dengan berat 0,14 gr, bahkan ada beberapa yang cenderung lebih kecil. Sehingga pada saat diplotkan dalam grafik didapatkan hasil yang kurang sesuai yaitu nilai R2 yang sangat kecil sehingga tidak dapat menjelaskan pola dari penyisihan zat warna CIRB 5. Oleh karena itu digunakan variasi berat yang lebih kecil dari 0,014 gr, yaitu 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10; 0,12 dan 0,14 gr.

Penentuan pola persamaan biosorpsi zat warna CIRB 5 untuk konsentrasi 60 mg/L, 80 mg/L dan 100 mg/L terdapat pada Tabel 4.7 sampai Tabel 4.9. Tabel tersebut memperlihatkan perhitungan yang diperoleh dari variasi berat 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, 0,12 dan 0,14 gr yang diplotkan dalam grafik pada Gambar 4.15 sampai Gambar 4.20.

Tabel 4.7 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi  60 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,02-0,14 gr Menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir.
Berat	Absorbansi 	Ce	Co	X	X/M	 	 	 	log	 	
(gr)	Effluen	(mg/l)	(mg/)	(mg/l)	(mg/gr)	1/Ce	1/(X/M)	log Ce	(X/M)	pH	
0,02	0,2450	16,554	60	43,446	162,922	0,060	0,006	1,219	2,212	1,06	
0,04	0,2193	14,818	60	45,182	84,717	0,067	0,012	1,171	1,928	1,11	
0,06	0,1646	11,122	60	48,878	61,098	0,090	0,016	1,046	1,786	1,18	
0,08	0,0603	4,074	60	55,926	52,430	0,245	0,019	0,610	1,720	1,19	
0,10	0,032	2,162	60	57,838	43,378	0,463	0,023	0,335	1,637	1,23	
0,12	0,0273	1,845	60	58,155	36,347	0,542	0,028	0,266	1,560	1,26	
0,14	0,0175	1,182	60	58,818	31,509	0,846	0,032	0,073	1,498	1,31	
	Keterangan : X = Co-Ce

Gambar 4.15 Grafik Isoterm Sorpsi Freundlich untuk Biosorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 60 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,02-0,14 gr.

Gambar 4.16 Grafik Isoterm Sorpsi Langmuir untuk Biosorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 60 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,02-0,14 gr.
	
Gambar 4.15 dan 4.16 memperlihatkan grafik isoterm sorpsi Freundlich dan Langmuir untuk konsentrasi zat warna 60 mg/L. Masing-masing grafik menghasilkan koefisien determinasi (R2). Nilai R2 = 0,8137 untuk persamaan Freundlich, menunjukkan bahwa hanya 81,37% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan.
	Nilai R2 = 0,8743 untuk persamaan Langmuir, menunjukkan bahwa hanya 87,43% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan. Oleh sebab itu, baik persamaan Freundlich maupun Langmuir cocok untuk biosorpsi zat warna CIRB 5 oleh jamur mati dengan variasi berat 0,02-0,14 gr pada konsentrasi 60 mg/L.

Tabel 4.8 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi  80 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,02-0,14 gr Menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir.
Berat	Absorbansi 	Ce	Co	X	X/M	 	 	 	log	 	
(gr)	Effluen	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/gr)	1/Ce	1/(X/M)	log Ce	(X/M)	pH	
0,02	0,6850	46,284	80	33,716	126,436	0,022	0,008	1,665	2,102	1,24	
0,04	0,5670	38,311	80	41,689	78,167	0,026	0,013	1,583	1,893	1,24	
0,06	0,1603	10,831	80	69,169	86,461	0,092	0,012	1,035	1,937	1,26	
0,08	0,0790	5,338	80	74,662	69,996	0,187	0,014	0,727	1,845	1,30	
0,10	0,0543	3,669	80	76,331	57,248	0,273	0,017	0,565	1,758	1,08	
0,12	0,0310	2,095	80	77,905	48,691	0,477	0,021	0,321	1,687	1,15	
0,14	0,0220	1,486	80	78,514	42,061	0,673	0,024	0,172	1,624	1,19	
	Keterangan : X = Co-Ce

Gambar 4.17 Grafik Isoterm Sorpsi Freundlich untuk Biosorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 80 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,02-0,14 gr.

Gambar 4.18 Grafik Isoterm Sorpsi Langmuir untuk Biosorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 80 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,02-0,14 gr.

Gambar 4.17 dan 4.18 memperlihatkan grafik isoterm sorpsi Freundlich dan Langmuir untuk konsentrasi zat warna 80 mg/L. Masing-masing grafik menghasilkan koefisien determinasi (R2). Nilai R2 = 0,8328 untuk persamaan Freundlich, menunjukkan bahwa hanya 83,28% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan. 
Nilai R2 = 0,9176 untuk persamaan Langmuir, menunjukkan bahwa hanya 91,76% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan. Oleh sebab itu, baik persamaan Freundlich maupun Langmuir cocok untuk biosorpsi zat warna CIRB 5 oleh jamur mati dengan variasi berat 0,02-0,14 gr pada konsentrasi 80 mg/L.

Tabel 4.9 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi  100 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,02-0,14 gr menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir.
Berat	Absorbansi	Ce	Co	X	X/M	 	 	 	log	 	
(gr)	Effluen	(mg/l)	(mg/)	(mg/l)	(mg/gr)	1/Ce	1/(X/M)	log Ce	(X/M)	pH	
0,02	0,9450	63,851	100	36,149	135,557	0,016	0,007	1,805	2,132	1,24	
0,04	0,7210	48,716	100	51,284	96,157	0,021	0,010	1,688	1,983	1,25	
0,06	0,2130	14,392	100	85,608	107,010	0,069	0,009	1,158	2,029	1,25	
0,08	0,1157	7,818	100	92,182	86,421	0,128	0,012	0,893	1,937	1,28	
0,10	0,0613	4,142	100	95,858	71,894	0,241	0,014	0,617	1,857	1,27	
0,12	0,0310	2,095	100	97,905	61,191	0,477	0,016	0,321	1,787	1,31	
0,14	0,0263	1,777	100	98,223	52,619	0,563	0,019	0,250	1,721	1,31	
	Keterangan : X = Co-Ce

			
Gambar 4.19 Grafik Isoterm Sorpsi Freundlich untuk Biosorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 100 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,02-0,14 gr.

Gambar 4.20 Grafik Isoterm Sorpsi Langmuir untuk Biosorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 100 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,02-0,14 gr.

Gambar 4.19 dan 4.20 memperlihatkan grafik isoterm sorpsi Freundlich dan Langmuir untuk konsentrasi zat warna 100 mg/L. Masing-masing grafik menghasilkan koefisien determinasi (R2). Nilai R2 = 0,8586 untuk persamaan Freundlich, menunjukkan bahwa hanya 85,86% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan.  
Nilai R2 = 0,9334 untuk persamaan Langmuir, menunjukkan bahwa hanya 93,34% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan. Oleh sebab itu, baik persamaan Freundlich maupun Langmuir cocok untuk biosorpsi zat warna CIRB 5 oleh jamur mati dengan variasi berat 0,02-0,14 gr pada konsentrasi 100 mg/L.

Dibawah ini tabel rekapitulasi dari nilai R2 proses biosorpsi oleh jamur mati :
Tabel 4.10 Rekapitulasi Nilai R2 untuk Pola Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir Konsentrasi Zat Warna 60, 80 dan 100 mg/L oleh Jamur Mati dengan variasi berat 0,02-0,14 gr.
Konst.
(mg/L)	Isoterm Sorpsi Freundlich	Isoterm  Sorpsi Langmuir	Persamaan Terpilih	
	Pers. Garis	R2	Pers. Garis	R2		
60	y = 0,4681x + 1,4475    	0,8137	y = 0,0278x + 0,0102	0,8743	Langmuir	
80	y = 0,2516x + 1,6170	0,8328	y = 0,0213x + 0,0101	0,9176	Langmuir	
100	y = 0,2130x+ 1,7159	0,8586	y = 0,0178x + 0,0087	0,9334	Langmuir	

Tabel 4.10 memperlihatkan bahwa nilai R2 pada persaman Langmuir lebih besar dan mendekati 1 dibandingkan dengan nilai R2 pada persamaan Freundlich. Oleh sebab itu diasumsikan pola persamaan untuk penyisihan warna CIRB 5 mengikuti pola persamaan isoterm sorpsi Langmuir. Diperkirakan bahwa proses biosorpsi zat warna CIRB 5 terjadi secara monolayer pada permukaan yang homogen.

4.6.2 Penentuan Pola Persamaan Isoterm Adsorpsi Penyisihan Zat Warna
CIRB 5 oleh Karbon Aktif
Penentuan persamaan isoterm sorpsi ini dilakukan pada konsentrasi zat warna 60 mg/L, 80 mg/L dan 100 mg/L. Penelitian ini dilakukan dengan variasi berat adsorben dan pada pH optimum yaitu pH 1 dan volume kerja 75 ml. Lamanya waktu adsorpsi yang digunakan berasal dari penentuan waktu jenuh sebelumnya.

Waktu jenuh adsorpsi zat warna CIRB 5 dengan menggunakan karbon aktif untuk konsentrasi 60 mg/L adalah 1825 menit, konsentrasi 80 mg/L adalah 2000 menit dan untuk konsentrasi 100 mg/L adalah 2200 menit.

4.6.2.1 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 60 mg/l oleh Karbon Aktif dengan menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir 
Penentuan persamaan isoterm sorpsi penyisihan zat warna CIRB 5 oleh karbon aktif pada kondisi kesetimbangan dengan menggunakan persamaan isoterm sorpsi Freundlich dan Langmuir untuk konsentrasi 60 mg/l terdapat pada Tabel 4.11. Tabel tersebut memperlihatkan perhitungan yang diperoleh dari variasi berat 0.05, 0.14, 0.23, 0.32, 0.41 dan 0.5 gr.

Tabel 4.11 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi  60 mg/L oleh Karbon Aktif dengan Menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir 
Berat	Absorbansi 	Ce	Co	X	X/M	 	 	 	log	 	
(gr)	Effluen	(mg/l)	(mg/)	(mg/l)	(mg/gr)	1/Ce	1/(X/M)	log Ce	(X/M)	pH	
0,05	0,6450	43,58	60	16,419	24,628	0,0229	0,041	1,639	1,391	1,21	
0,14	0,5510	37,23	60	22,770	12,198	0,0269	0,082	1,571	1,086	1,23	
0,23	0,4250	28,72	60	31,284	10,201	0,0348	0,098	1,458	1,009	1,20	
0,32	0,3450	23,31	60	36,689	8,599	0,0429	0,116	1,368	0,934	1,19	
0,41	0,2850	19,26	60	40,743	7,453	0,0519	0,134	1,285	0,872	1,23	
0,50	0,2220	15,00	60	45,000	6,750	0,0667	0,148	1,176	0,829	1,22	
	Keterangan : X = Co-Ce

Gambar 4.21 Grafik Isoterm Sorpsi Freundlich untuk Adsorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 60 mg/L oleh Karbon Aktif

Gambar 4.22 Grafik Isoterm Sorpsi Langmuir untuk Adsorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 60 mg/L oleh Karbon Aktif

Gambar 4.21 dan 4.22 memperlihatkan grafik isoterm sorpsi Freundlich dan Langmuir untuk konsentrasi zat warna 60 mg/L. Masing-masing grafik menghasilkan koefisien determinasi (R2). Nilai R2 = 0,8262 untuk persamaan Freundlich, menunjukkan bahwa hanya 82,62% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan.  
	Nilai R2 = 0,8739 untuk persamaan Langmuir, menunjukkan bahwa hanya 87,39% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan.

4.6.2.2 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 80 mg/L oleh Karbon Aktif dengan menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir 
	Perhitungan pola persamaan adsorpsi zat warna CIRB 5 untuk konsentrasi 80 mg/L terdapat pada Tabel 4.12. Tabel tersebut memperlihatkan perhitungan yang diperoleh dari variasi berat 0.05, 0.14, 0.23, 0.32, 0.41 dan 0.5 gr.
	
Tabel 4.12 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi  80 mg/L oleh Karbon Aktif dengan Menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir 
Berat	Absorbansi 	Ce	Co	X	X/M	 	 	 	log	 	
(gr)	Effluen	(mg/l)	(mg/)	(mg/l)	(mg/gr)	1/Ce	1/(X/M)	log Ce	(X/M)	pH	
0,05	0,8950	60,47	80	19,527	29,291	0,0165	0,034	1,782	1,467	1,21	
0,14	0,7515	50,78	80	29,223	15,655	0,0197	0,064	1,706	1,195	1,23	
0,23	0,5750	38,85	80	41,149	13,418	0,0257	0,075	1,589	1,128	1,20	
0,32	0,4920	33,24	80	46,757	10,959	0,0301	0,091	1,522	1,040	1,19	
0,41	0,3889	26,28	80	53,723	9,827	0,0381	0,102	1,420	0,992	1,23	
0,50	0,3120	21,08	80	58,919	8,838	0,0474	0,113	1,324	0,946	1,22	
	Keterangan : X = Co-Ce

Gambar 4.23 Grafik Isoterm Sorpsi Freundlich untuk Adsorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 80 mg/L oleh Karbon Aktif

Gambar 4.24 Grafik Isoterm Sorpsi Langmuir untuk Adsorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 80 mg/L oleh Karbon Aktif

Gambar 4.23 dan 4.24 memperlihatkan grafik isoterm sorpsi Freundlich dan Langmuir untuk konsentrasi zat warna 80 mg/L. Masing-masing grafik menghasilkan koefisien determinasi (R2). Nilai R2 = 0,8528 untuk persamaan Freundlich, menunjukkan bahwa hanya 85,28% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan.  
	Nilai R2 = 0,8837 untuk persamaan Langmuir, menunjukkan bahwa hanya 88,37% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan.

4.6.2.3 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 100 mg/L oleh Karbon Aktif dengan menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir 
Perhitungan pola persamaan biosorpsi zat warna CIRB 5 untuk konsentrasi 100 mg/L terdapat pada Tabel 4.13. Tabel tersebut memperlihatkan perhitungan yang diperoleh dari variasi berat 0.05, 0.14, 0.23, 0.32, 0.41 dan 0.5 gr.

Tabel 4.13 Penentuan Pola Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 100 mg/L oleh Karbon Aktif dengan Menggunakan Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir 
Berat	Absorbansi 	Ce	Co	X	X/M	 	 	 	log	 	
(gr)	Effluen	(mg/l)	(mg/)	(mg/l)	(mg/gr)	1/Ce	1/(X/M)	log Ce	(X/M)	pH	
0,05	1,0630	71,82	100	28,176	42,264	0,0139	0,024	1,856	1,626	1,23	
0,14	0,8600	58,11	100	41,892	22,442	0,0172	0,045	1,764	1,351	1,22	
0,23	0,7030	47,50	100	52,500	17,120	0,0211	0,058	1,677	1,233	1,24	
0,32	0,5133	34,68	100	65,318	15,309	0,0288	0,065	1,540	1,185	1,25	
0,41	0,4031	27,24	100	72,764	13,310	0,0367	0,075	1,435	1,124	1,23	
0,50	0,3453	23,33	100	76,669	11,500	0,0429	0,087	1,368	1,061	1,26	
	Keterangan : X = Co-Ce

Gambar 4.25 Grafik Isoterm Sorpsi Freundlich untuk Adsorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 100 mg/L oleh Karbon Aktif

Gambar 4.26 Grafik Isoterm Sorpsi Langmuir untuk Adsorpsi Zat Warna CIRB 5 Konsentrasi 100 mg/L oleh Karbon Aktif

Gambar 4.25 dan 4.26 memperlihatkan grafik isoterm sorpsi Freundlich dan Langmuir untuk konsentrasi zat warna 100 mg/L. Masing-masing grafik menghasilkan koefisien determinasi (R2). Nilai R2 = 0,8545 untuk persamaan Freundlich, menunjukkan bahwa hanya 85,45% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan.
Nilai R2 = 0,8981 untuk persamaan Langmuir, menunjukkan bahwa hanya 89,81% variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan.

Dibawah ini tabel rekapitulasi dari nilai R2 proses biosorpsi oleh jamur mati :
Tabel 4.14 Rekapitulasi Nilai R2 untuk Pola Persamaan Isoterm Sorpsi Freundlich dan Langmuir Konsentrasi zat warna 60, 80 dan 100 mg/L oleh Karbon Aktif
Konst.
(mg/L)	Isoterm Sorpsi Freundlich	Isoterm  Sorpsi Langmuir	Persamaan Terpilih	
	Pers. Garis	R2	Pers. Garis	R2		
60	y = 1,0604x – 0,4812	0,8262	y = 2,2136x + 0,0124	0,8739	Langmuir	
80	y = 1,0135x – 0,4501	0,8528	y = 2,3169x + 0,0112	0,8837	Langmuir	
100	y = 0,9827x – 0,3155	0,8545	y = 1,8713x + 0,0089	0,8981	Langmuir	

Tabel 4.14 memperlihatkan bahwa pola persaman isoterm sorpsi Langmuir terpilih untuk pola adsorpsi zat warna CIRB 5 konsentrasi 60, 80 dan 100 mg/L oleh karbon aktif. Nilai R2 untuk masing-masing konsentrasi zat warna menggambarkan bahwa nilai pada sumbu Y dapat dijelaskan oleh sumbu X dengan cukup baik untuk persamaan Freundlich maupun Langmuir. Namun untuk persamaan Langmuir memiliki nilai R2 sedikit lebih besar dibandingkan dengan persamaan Freundlich. Oleh sebab itu, maka pola persamaan terpilih untuk menggambarkan penyisihan zat warna CIRB 5 oleh karbon aktif yaitu persamaan isoterm Langmuir. Pola persamaan tersebut mengasumsikan bahwa proses adsorpsi terjadi pada permukaan homogen dan terjadi secara monolayer. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zhang et. al (2003), tentang biosorpsi zat warna Reactive Blue 19 dengan kromofor antrakinon oleh hasil isolasi jamur Penicillium oxalicum dengan miselium yang berbentuk pelet-pelet. Pelet-pelet tersebut memiliki affinitas yang tinggi terhadap zat warna Reactive Blue 19. Isoterm adsorpsi zat warna yang sangat cocok adalah Langmuir dengan dengan nilai R2 > 0,99. Kapasitas adsorpsi maksimum (Qmax) sebesar 159 mg/gr dengan konsentrasi awal 100 mg/L pada suhu 20oC. 

4.7	Kapasitas Biosorpsi/Adsorpsi
Penentuan kapasitas adsorpsi dilakukan setelah mengetahui persamaan isoterm sorpsi yang cocok/sesuai untuk penyisihan zat warna oleh biosorben jamur mati dan adsorben karbon aktif. Kapasitas adsorpsi ditentukan menggunakan persamaan isoterm sorpsi. Tujuan dari penentuan kapasitas biosorpsi/adsorpsi ini adalah untuk mengetahui kapasitas biosorpsi/adsorpsi yang diperlihatkan oleh jamur mati dan karbon aktif terhadap zat warna CIRB 5 sehingga dapat diketahui apakah jamur mati layak untuk dijadikan adsorben alternatif pengganti karbon aktif. 

Dari Tabel 4.10 dan 4.14, terlihat bahwa persamaan isoterm sorpsi yang terpilih untuk adsorpsi zat warna CIRB 5 oleh jamur mati dan karbon aktif adalah persamaan isoterm sorpsi Langmuir. Dari persamaan isoterm sorpsi Langmuir dapat ditentukan kapasitas adsorpsi (b) dan konstanta Langmuir (a) yang menunjukkan tingkat adsorpsi. Kapasitas adsorpsi dari persamaan isoterm  sorpsi Langmuir dengan menggunakan jamur mati dan karbon aktif dapat dilihat pada Tabel 4.15 dan 4.16 berikut :

Tabel 4.15 Kapasitas Biosorpsi Zat Warna CIRB 5 oleh Jamur Mati dalam Persamaan Isoterm Langmuir
Konst.
(mg/L)	Pers. Garis	R2	1/b	b
(mg/gr)	1/(a*b)	a	
60
80
100	y = 0,0278x + 0,0102
y = 0,0213x + 0,0101
y = 0,0178x + 0,0087	0,8743
0,9176
0,9334	0,0102
0,0101
0,0089	98,0392
99,0099
114,9425	0,0278
0,0213
0,0178	0,3669
0,4742
0,4888	

Tabel 4.16 Kapasitas Adsorpsi Zat Warna CIRB 5 oleh Karbon Aktif dalam Persamaan Isoterm Langmuir
Konst.
(mg/L)	Pers. Garis	R2	1/b	b
(mg/gr)	1/(a*b)	a	
60
80
100	y = 2,2136x + 0,0124
y = 2,3169x + 0,0112
y = 1,8713x + 0,0089	0,8739
0,8837
0,8981	0,0124
0,0112
0,0089	80,6452
89,2857
112,3596	2,2136
2,3169
1,8713	0,0056
0,0048
0,0049	

Dibawah ini tabel perbandingan kapasitas biosorpsi zat warna CIRB 5 oleh Jamur Mati dan Karbon Aktif :
Tabel 4.17 Perbandingan Kapasitas Biosorpsi/Adsorpsi dan Konstanta Langmuir Zat Warna CIRB 5 oleh Jamur Mati dan Karbon Aktif 
Konst. (mg/L)	Kapasitas Adsorpsi (b) (mg/g)	Konstanta Langmuir (a)	
	Jamur Mati	Karbon Aktif	Jamur Mati	Karbon Aktif	
60
80
100	98,0392
99,0099
114,9425	80,6452
89,2857
112,3596	0,3669
0,4742
0,4888	0,0056
0,0048
0,0049	

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas, terlihat bahwa kapasitas (b) jamur mati lebih besar dibandingkan dengan kapasitas karbon aktif. Dilihat dari kapasitas adsorpsinya, maka jamur mati dapat digunakan sebagai adsorben pengganti karbon aktif. Pada umumnya karbon aktif dapat menyisihkan zat warna tekstil dengan baik dan memiliki kapasitas adsorpsi yang cukup besar. Namun pada penelitian ini tidak menghasilkan penyisihan yang baik, karena karbon aktif yang digunakan memiliki jumlah karbon yang sangat sedikit dari standar minimumnya. Selain itu diperkirakan juga karena berat karbon aktif yang digunakan kecil. Oleh sebab itu dimungkinkan kualitas hasil produksi dari industri pembuat karbon aktif tidak sama, tergantung pada bahan dasar dan proses yang digunakan untuk membuat karbon aktif.
 Selain itu, semakin besar konsentrasi zat warna maka kapasitas adsorpsi menjadi lebih besar.

Setelah diketahui kapasitas adsorpsi dari jamur mati dan karbon aktif, dilakukan penentuan karakteristik isoterm sorpsi Langmuir. Karakteristik isoterm sorpsi Langmuir dapat dinyatakan dalam konstanta separation faktor atau faktor pemisahan (RL). Penentuan karakteristik isoterm sorpsi Langmuir untuk mengetahui apakah adsorpsi zat warna CIRB 5 oleh jamur mati dan karbon aktif benar-benar cocok dengan persamaan isoterm sorpsi Langmuir.

	Faktor pemisahan (RL) isoterm sorpsi Langmuir dinyatakan dengan persamaan berikut : (Hall et. al,1966)
RL = 
Dimana :
RL	: Nilai kecocokan adsorben pada persamaan isoterm Langmuir
a		: tetapan kesetimbangan Langmuir
Co	: Konsentrasi awal zat warna (mg/L)

Hasil dari penentuan faktor pemisahan dalam adsorpsi zat warna CIRB 5 oleh jamur mati dan karbon aktif dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut :
Tabel 4.18 Faktor Pemisahan (RL) pada Adsorpsi Zat Warna CIRB 5 oleh Kedua Adsorben
Konsentrasi
(mg/L)	Faktor Pemisahan (RL)	
	Jamur Mati	Karbon Aktif	
60	0,0434	0,7485	
80 	0,0257	0,7225	
100 	0,0200	0,6711	

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas, faktor pemisahan (RL) untuk kedua adsorben dianggap favorable/cocok untuk persamaan isoterm sorpsi Langmuir. Nilai RL kedua adsorben berada pada rentang antara 0 hingga 1, sehingga dianggap favorable. Menurut Hall et.al (1996), 0<R<1 adalah favorable.

4.8	Hasil Pengamatan Terhadap Penyisihan Warna Tanpa Adsorben
Percobaan yang dilakukan adalah mengamati penyisihan zat warna CIRB 5 dalam aquadest pada konsentrasi zat warna 60 mg/L, 80 mg/L dan 100 mg/L tanpa adanya suatu adsorben. Percobaan ini dilakukan pada pH antara 1 - 12 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pH larutan terhadap konsentrasi zat warna. Hasil pengamatan terhadap penyisihan larutan zat warna tanpa adsorben  pada pH 1 – 12 dapat dilihat pada Gambar 4.27 berikut :

Gambar 4.27 Penyisihan Zat Warna CIRB 5 Tanpa Adsorben  
pada pH 1 – 12 

Pada Gambar 4.27 di atas, dapat dilihat bahwa pH larutan berpengaruh pada larutan zat warna CIRB 5 pada konsentrasi 60 mg/L, 80 mg/L dan 100 mg/L, dimana terjadi penyisihan zat warna karena adanya ionisasi molekul zat warna. Diperkirakan adanya perubahan pH larutan zat warna mempengaruhi intensitas zat warna dan konsentrasi zat warna. Semakin asam ataupun basa pHnya maka warna larutan akan semakin terang, hal ini disebabkan karena terjadinya ionisasi molekul-molekul zat warna. Berdasarkan hasil pengamatan mengenai kontrol yaitu pengamatan terhadap penyisihan zat warna tanpa adsorben, adanya perubahan pH tidak berpengaruh terhadap penyisihan warna karena efisiensi penyisihan warna yang terjadi hanya 4%. Hal ini menunjukkan bahwa penyisihan warna yang terjadi hanya sedikit karena adanya perubahan pH.

4.9	Hasil Pengamatan Terhadap Biosorben Dalam Aquadest
Pengamatan dilakukan terhadap jamur mati yang dicampur dengan aquadest. Pengamatan ini dilakukan pada pH 1 dan pH netral, serta dengan variasi berat dari jamur mati. Pengamatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada warna yang dilepaskan oleh jamur mati. Hasil pengamatan terhadap perilaku biosorben tanpa zat warna dapat dilihat pada Gambar 4.28 berikut : 

Gambar 4.28 Kontrol Jamur Mati dalam Aquadest tanpa Zat Warna

Dari Gambar 4.28 diatas, pH mempengaruhi perilaku biosorben pada kekeruhan aquadest, di mana pada pH 1 kekeruhan aquadest lebih rendah dibandingkan pada pH netral. Hal ini terlihat dari nilai absorbansi aquadest, di mana pada pH 1 nilainya lebih kecil dibandingkan pada pH netral. Variasi berat pun mempengaruhi perilaku biosorben pada aquadest. Hal ini ditandai dengan kekeruhan aquadest yang lebih besar pada variasi berat yang besar dibandingkan dengan variasi berat yang lebih kecil.

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai kontrol yaitu pengamatan terhadap biosorben dalam aquadest, pengamatan tersebut tidak berpengaruh terhadap penelitian yang dilakukan.