BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu (bagasse) Terhadap Zat Warna Cibacron Brilliant Red Menggunakan Persamaan Freundlich dan Langmuir Isotherm, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Ampas tebu dapat digunakan pada proses adsorpsi karena mempunyai karakteristik fisik dan karakteristik kimia yang dapat digunakan sebagai adsorben.

- Konsentrasi HCl optimum yang mempunyai nilai terbaik dalam menyisihkan zat warna adalah pada konsentrasi 0,45 M dengan pH berkisar antara 1,13 – 2,96.

- Kurva kesetimbangan / waktu jenuh, untuk temperatur 25 °C dicapai dalam waktu 125 menit untuk ampas tebu tanpa delignifikasi, 150 menit untuk ampas tebu dengan delignifikasi 0,35 % NaOH, dan 275 menit untuk ampas tebu dengan delignifikasi 17,5 % NaOH.

- Kurva kesetimbangan / waktu jenuh, untuk temperatur 45 °C dicapai dalam waktu 225 menit untuk ampas tebu tanpa delignifikasi, 250 menit untuk ampas tebu dengan delignifikasi 0,35 % NaOH, dan 175 menit untuk ampas tebu dengan delignifikasi 17,5 % NaOH.

- Kapasitas adsorpsi ampas tebu terhadap zat warna Cibacron Brilliant Red mengikuti pola Langmuir Isotherm.

- Kapasitas maksimum adsorbate per berat adsorbent , mg/gr ( a ) untuk persamaan yang terpilih yaitu Langmuir Isotherm pada temperatur 25 °C  adalah 3.1676 mg/gr untuk ampas tebu tanpa delignifikasi, 3.7161 mg/gr untuk ampas tebu dengan delignifikasi 0,35 % NaOH, dan 4.8403 mg/gr untuk ampas tebu dengan delignifikasi 17,5 % NaOH.

- Kapasitas maksimum adsorbate per berat adsorbent , mg/gr ( a ) untuk persamaan yang terpilih yaitu Langmuir Isotherm pada temperatur 45 °C  adalah 3.2755 mg/gr untuk ampas tebu tanpa delignifikasi, 4.5163 mg/gr untuk ampas tebu dengan delignifikasi 0,35 % NaOH, dan 5.4568 mg/gr untuk ampas tebu dengan delignifikasi 17,5 % NaOH.

- Kapasitas  adsorpsi akan meningkat dengan meningkatnya temperatur.

5.2 Saran

Hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk hasil yang lebih baik dapat melakukan hal – hal sebagai berikut :

- Melakukan penelitian kapasitas adsorpsi ampas tebu (bagasse) dengan zat warna  menggunakan variasi pH

- Melakukan penelitian untuk menyisihkan zat warna dengan menggunakan reaktor terfluidasi dan reaktor unggun tetap.

- Melakukan penelitian penyisihan zat warna dengan menggunakan limbah asli dari buangan industri tekstil