BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penentuan Panjang Gelombang Warna CIRB 5

Penentuan panjang gelombang maksimum untuk zat warna CIRB 5 dilakukan dengan cara diukur dengan menggunakan UV Vis Scan Spektrofotometri (Nugroho, dkk, 2000). Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa panjang gelombang maksimum zat warna CIRB 5 yang didapat yaitu 608 nm. Tetapi karena kemampuan alat spektrofotometri yang digunakan pada penelitian ini tidak bisa melebihi panjang gelombang 600 nm maka untuk mengukur konsentrasi warna CIRB 5 digunakan panjang gelombang 600 nm. Dengan panjang gelombang 600 nm dibuat kurva kalibrasi warna CIRB 5 yang berupa persamaan linier. Hasil dari pengukuran tersebut ditampilkan pada gambar 4.1 untuk pencarian panjang gelombang maksimum CIRB 5

Gambar 4.1 Panjang Gelombang Maksimum warna CIRB 5

4.2 Pembuatan Kurva Kalibrasi Warna CIRB 5

Setelah diketahui panjang gelombang warna maksimum warna color index reaktive blue 5 (CIRB 5), maka dibuat kurva kalibrasi dengan menggunakan rentang konsentrasi 0 – 120 mg/L. Pembuatan kurva kalibrasi ini dimaksudkan untuk mencari hubungan antara absorban (Y) dan konsentrasi zat warna (X) yang nantinya akan memberikan suatu nilai persamaan garis.

Pada pembuatan kurva kalibrasi ini, mengikuti hukum Lambert – Beer yang menyatakan hubungan antara penyerapan cahaya (absorban) dengan konsentrasi suatu larutan zat warna. Absorban dari setiap konsentrasi diukur dengan menggunakan alat spektrofotometer spectronik 20. Selanjutnya setiap absorban diplotkan terhadap besarnya konsentrasi larutan tersebut sehingga diperoleh kurva kalibrasi warna CIRB 5. Kurva ini digunakan untuk menentukan konsentrasi akhir larutan zat warna setelah terjadi proses adsorpsi oleh ampas tebu.

Gambar 4.2 Kurva Kalibrasi Warna CIRB 5

Dari gambar 4.3 diatas diketahui nilai persamaan garis yang didapat dari kurva kalibrasi warna CIRB 5 adalah y = 0.0143x dengan nilai faktor keprcayaan R2 = 0,9978. Persamaan ini digunakan untuk penentuan konsentrasi zat warna yang diadsorpsi oleh ampas tebu.

4.3 Penentuan Karakteristik Ampas Tebu (bagasse)

Penentuan karakteristik fisika – kimia dapat dilakukan dengan antara lain dengan pengujian berat jenis, kadar air, kadar selulosa, kadar lignin yang terdapat pada ampas tebu. Ampas tebu tersebut dipilih dengan pertimbangan karena bagasse pada umumnya mempunyai kandungan selulosa dan lignin yang dapat digunakan untuk mengadsorp zat warna. Dan untuk meningkatkan kemampuan bagasse dalam mengadsorpsi ampas tebu maka perlu dilakukan delignifikasi (proses menghilangkan lignin) sehingga hanya mengandung selulosa.

Tetapi karena keterbatasan alat di tempat penelitian, maka penentuan karakteristik tersebut dilakukan oleh pihak ke III, dalam hal ini adalah Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Adapun karakteristik kimia – fisik dari ampas tebu (bagasse) dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Karakteristik Fisika – kimia dari Ampas Tebu

| No. | Parameter | Bagasse yang digunakan Dalam penelitian | * McKay et al,** Mall et al | Karbon Aktif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Berat Jenis Kadar Air Kadar Lignin Hemi Selulosa Total Selulosa Holo Selulosa α – Selulosa Kadar Abu Fixed Carbon | 160,00 kg/m3 7,97 % 15,24 % 47,65 % 72,75 % 71,02 % 35,66 % 2,90 % 1,27 % | 133,33 kg/m3 ** 7.64 %** 20,2 %* 27,9 %* 53,7 %* – 6.6 %* 5.49 %** 48,56 %** | – 10 % – – – – – 15 % > 65 % |

Sumber : BBPK & Pusat Penelitian Kimia, LIPI., 2007

* McKay et al, 2003

** Mall et al, 2005

Sebelum Adsorpsi ( a )                           Setelah Adsorpsi( b )

Gambar 4.3 SEM (Scanning Electron Micrograph) ampas tebu

Sumber : Pusat Penelitian Fisika, LIPI., 2007

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat adanya perbedaan antara karakteristik ampas tebu yang digunakan dalam penelitian ini dengan ampas tebu yang digunakan oleh McKay et al.l (2003) dan ampas tebu yang digunakan oleh Mall et al. (2005). Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan musim, tanah, temperatur, dan juga jenis ampas tebu yang diperiksa.

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa ampas tebu dapat digunakan sebagai adsorban karena memliliki karekteristik fisik dan kimia seperti selulosa dan fixed carbon. Nilai total selulosa yang terdapat pada ampas tebu tidak mencapai 100 %, ini dikarenakan adanya mineral – mineral yang hilang selama pemeriksaan. Setelah diperoleh total selulosa dapat diketahui nilai dari holoselulosa dan α-selulosa, dimana nilai α-selulosa < dari holo selulosa

Dari gambar 4.3 ( a ) terlihat bahwa ampas tebu delinifikasi 17,5% NaOH sebelum mengadsorp warna CIRB 5 (Color Index Reactive Blue). Sedangkan gambar 4.3 ( b ) ampas tebu delinifikasi 17,5% NaOH adsorp terlihat lebih kasar karena permukaan dari tebu tersebut telah menempel warna CIRB 5 (Color Index Reactive Blue).

4.4 Penentuan Media Optimal

Penentuan media optimal ini dimaksudkan untuk mengetahui media ampas tebu yang paling baik dalam mengadsorpsi zat warna di antara media (tanpa delignifikasi, delignifiasi 0,35% atau delignifiasi 17,5%). Berikut ini adalah gambar kurva penentuan media optimal.

Gambar 4.4 Kurva Penentuan Media Optimal

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa ampas tebu dengan delignifikasi 17,5 % NaOH menyisihkan warna paling besar yaitu 35,23 %, untuk  delignifikasi 0,35 % yaitu 27,19 % dan untuk tanpa delignifikasi sebesar 16,24 %. Hal ini terjadi karena pada delignifikasi 17,5 % lignin dari jaringan kayu dan serat telah dihilangkan sehingga pori – pori adsorban semakin banyak begitu pula dengan delignifikasi 0,35 %, tetapi tidak sebaik delignifikasi 17,5 %. Maka untuk penelitian selanjutnya dipilih media delignifikasi 17,5 % dan delignifikasi 0,35 % sebagai media pembanding.

4.5 Penentuan pH Optimal

Penentuan pH optimal dilakukan dengan memvariasikan pH  dari 1-12. Penentuan pH optimal ini dimaksudkan untuk mengetahui, pada pH berapa adsorben (bagasse) dapat mengadsorpsi zat warna CIRB 5 secara optimal. Variasi pH dilakukan dengan penambahan HCL 1 N atau NaOH 1 N pada larutan zat warna CIRB 5. Penambahan HCL 1 N dan NaOH 1 N dimaksudkan untuk mendapatkan pH yang diinginkan

Berikut ini adalah gambar kurva penyisihan warna dengan variasi  pH dalam proses adsorpsi.

Gambar 4.5 Kurva Penentuan pH Optimal 17,5%

Gambar 4.6 Kurva Penentuan pH Optimal 0,35%

Dari gambar 4.5 dan 4.6 dapat dilihat bahwa penyisihan paling besar yaitu pada pH 1 sebesar 59,36 untuk delignifikasi 17,5% dan 52,95% untuk delignifikasi 0,35%. Hal ini berarti bahwa proses adsorpsi berlangsung baik pada kondisi asam, hal ini disebabkan karena adanya proses netralisasi muatan negatif adsorben dengan penambahan konsentrasi ion hydrogen yang dapat menyediakan permukaan aktif lebih besar (Eckenfelder, 2000). Sebaliknya bila pH dinaikkan yaitu dengan menambahkan alkali, adsorpsi akan berkurang sebagai akibat terbentuknya garam. (Sembiring et al., 2003)

Pada saat pH meningkat, menyebabkan muatan negatif meningkat dan muatan positif berkurang. Muatan negatif yang terdapat pada adsorbent tidak dapat mengadsorpsi zat warna yang mengandung anion karena adanya tolakan elektrostatik.(Mall, 2005). Maka untuk penelitian selanjutnya digunakan pH 1

4.6 Penentuan Berat Optimal

Penentuan  berat optimal ini dimaksudkan untuk mengetahui, pada berat berapa yang paling baik dalam mengadsorpsi zat warna CIRB 5 oleh ampas tebu. Dengan Variasi berat adsorben mulai 1 gr sampai 3 gr Berikut ini adalah kurva penyisihan warna dengan variasi  berat dalam proses adsorpsi.

Gambar 4.6 Kurva Penentuan Berat Optimal 17,5%

Gambar 4.7 Kurva Penentuan Berat Optimal 0,35%

Dari gambar 4.6 dan 4.7 dapat dilihat bahwa penyisihan paling besar adalah pada berat 3 gram yaitu sebesar 82,43% untuk delignifikasi 17,5% dan 77,54% untuk delignifikasi 0,35%. Hal ini terjadi karena pada berat 3 gr menyediakan luas permukaan yang lebih banyak dibandingkan dengan 1 gr, sehingga nilai adsorpsinya lebih besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan berat 2 gr maka peningkatan berat per penyisihan paling besar dibandingkan dengan berat – berat yang lain. Sehingga untuk penelitian selanjutnya menggunakan berat 2 gr.

4.7 Penentuan Ukuran  Media Optimal

Penentuan  ukuran media optimal ini dimaksudkan untuk mengetahui, pada ukuran (mesh) berapa yang paling baik dalam mengadsorpsi zat warna. Berikut ini adalah gambar kurva penyisihan warna dengan variasi ukuran (mesh)

Gambar 4.8 Kurva Penentuan ukuran media Optimal 17,5%

Gambar 4.9 Kurva Penentuan ukuran media Optimal 0,35%

Dari gambar 4.8 dan 4.9 dapat dilihat bahwa penyisihan terbesar dilakukan oleh ukuran mesh 50, yaitu sebesar 75,67 untuk delignifikasi 17,5% dan 69,73 untuk delignifikasi 0,35%. Hal ini karena dengan berat yang sama ukuran mesh 50 memberikan luas permukaan yang paling besar dibandingkan dengan ukuran – ukuran mesh yang lain.

4.8 Penentuan Waktu Jenuh Adsorpsi Ampas Tebu (bagasse)

Penentuan waktu jenuh dimaksudkan untuk mengetahui waktu yang diperlukan oleh ampas tebu dalam mengadsorpsi warna CIRB 5 sampai konsentrasi warna yang diamati tidak berubah lagi. Untuk mengetahui waktu jenuh ampas tebu ini dilakukan pemeriksaan setiap selang waktu 25 menit

Pada penentuan waktu jenuh ini digunakan parameter penelitian terbaik yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah gambar kurva waktu jenuh adsorpsi ampas tebu delignifikasi 0,35% NaOH, dan dengan delignifikasi 17,5% NaOH.

Gambar 4.10 Kurva penentuan waktu jenuh

Dari kurva dapat dilihat bahwa terlihat bahwa laju penyisihan terbesar terjadi pada 25 menit pertama hal ini dapat disimpulkan bahwa tingginya laju effisiensi penyisihan pada 25 menit pertama terjadi karena laju adsorpsi lebih besar daripada laju desorpsi. Dan pada saat laju effisiensi penyisihan mulai menurun/ berkurang, berarti ampas tebu mulai mendekati kejenuhan, setelah itu laju penyisihan akan berjalan konstan/tetap, ini menandakan bahwa ampas tebu telah jenuh. Terjadinya waktu jenuh ini karena laju adsorpsi sama dengan laju desorpsi. Waktu jenuh antara kedua media sama yaitu pada menit ke 300, untuk delignifikasi 17,5% sebesar 75,44% dan untuk delignifikasi 0,35% sebesar 71,19%. Waktu jenuh ini akan dipakai pada penelitian utama dengan menggunakan reaktor dengan variasi konsentrasi.

4.9 Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu (bagasse)

Penelitian utama dilakukan untuk mengetahui kemampuan ampas tebu dalam mengadsorpsi warna CIRB 5. Pada penelitian utama ini menggunakan hasil dari penelitian pendahuluan. Penelitian utama ini dilakukan dengan cara mengoprasikan reaktor pada suhu 25˚C. variasi konsentrasi warna (40, 60, 80, 100, 120). Berikut ini adalah gambar kurva adsorpsi ampas tebu delignifikasi 0,35% NaOH, dan dengan delignifikasi 17,5% NaOH pada penelitian utama.

4.9.1 Freundlich Isotherm

Persamaan Freundlich Isoterm mengasumsikan adanya lapisan ganda (lapisan yang lebih dari satu lapis/ multi – layer) pada permukaan adsorben dan adsorpsi akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi

Tabel – tabel berikut ini memperlihatkan hasil yang diperoleh dari penentuan kapasitas adsorpsi ampas tebu terhadap warna CIRB 5.

Tabel 4.2 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Dengan Delignifikasi 0,35 % Dengan Persamaan freundlich Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Log Ce | Log (X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg | ppm | ppm | ppm | mg/gr |  |  |  |
| 2 | 40 | 8.091 | 31.909 | 1.5955 | 0.9080 | 0.2029 | 2.23 |
| 2 | 60 | 17.951 | 42.049 | 2.1024 | 1.2541 | 0.3227 | 2.35 |
| 2 | 80 | 37.392 | 42.608 | 2.1304 | 1.5728 | 0.3285 | 2.35 |
| 2 | 100 | 58.301 | 41.699 | 2.0850 | 1.7657 | 0.3191 | 2.38 |
| 2 | 120 | 83.196 | 36.804 | 1.8402 | 1.9201 | 0.2649 | 2.41 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Tabel 4.3 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Dengan Delignifikasi 17,5 % Dengan Persamaan freundlich Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Log Ce | Log (X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg | ppm | ppm | ppm | mg/gr |  |  |  |
| 2 | 40 | 5.783 | 34.217 | 1.711 | 0.7622 | 0.2332 | 2.83 |
| 2 | 60 | 15.154 | 44.846 | 2.242 | 1.1805 | 0.3507 | 2.87 |
| 2 | 80 | 33.406 | 46.594 | 2.330 | 1.5238 | 0.3673 | 2.88 |
| 2 | 100 | 54.944 | 45.056 | 2.253 | 1.7399 | 0.3527 | 2.91 |
| 2 | 120 | 76.972 | 43.028 | 2.151 | 1.8863 | 0.3327 | 2.87 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Keterangan :

Co = Konsentrasi awal zat warna CIRB 5 (mg/L)

Ce = Konsentrasi zat warna CIRB 5 saat kondisi setimbang (mg/L)

Adapun volume kerja pada penelitian ini adalah 100 ml.

Untuk perhitungan adsorpsi Isotherm Freundlich dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut (Metcalf & Eddy, 2004) :

……………………………………………..…………....4 – 1

Data hasil perhitungan tersebut diplotkan dalam suatu grafik dimana log X/M sebagai sumbu Y dan log Ce sebagai X sehingga didapatkan suatu persamaan garis lurus. Dan untuk menentukan parameter Log Kf dan 1/n dapat dilinearisasikan dengan persamaan 4 – 2 berikut ini.

…………………………………………4 – 2

Berikut ini adalah Gambar – Gambar yang memperlihatkan kurva Freundlich sehingga diperoleh suatu persamaan garis.

Gambar 4.11 Kurva Freundlich Dengan Delignifikasi 0,35% NaOH

Gambar 4.12 Kurva Freundlich Dengan Delignifikasi 17,5 % NaOH

Tabel berikut ini memperlihatkan hasil koefisien konstanta persamaan Freundlich Isoterm yang diperoleh dari persamaan 4 – 2 yang telah dibuat kurva seperti yang terlihat pada Gambar 4.9, Gambar 4.10, dan Gambar 4.11.

Tabel 4.4 Koefisien Konstanta Persamaan Freundlich Isotherm

| Parameter | Persamaan Freundlich | Kf (mg/gr) | 1/n | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Delignifikasi 0,35 % | y = 0.0654 + 0.1905 Log Kf =0,1905; 1/n = 0,0654 | 1,5506 | 0,0654 | 0,2444 |
| Delignifikasi 17,5 % | y = 0.0866x + 0.2044 Log Kf = 0,2044; 1/n = 0,0866 | 0,1601 | 0,0866 | 0,5277 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Dari tabel diatas memperlihatkan hasil Kf untuk delinifikasi 0.35 % sebesar 1,5506 dan untuk delignifikasi 17,5 % sebesar 0,1601 dan R2 (koefisien determinasi) yang diperoleh dibawah 0,9 (tidak mendekati 1).

4.9.2 Langmuir Isoterm

Persamaan Langmuir berlaku untuk adsorpsi lapisan tunggal (monolayer) pada permukaan zat yang homogen. Persamaan Langmuir dapat diturunkan secara teoritis dengan menganggap terjadinya suatu kesetimbangan antara molekul yang diadsorpsi dan molekul yang masih bebas (dikutip dari mellianti., 2005)

Tabel berikut memperlihatkan kapasitas adsorpsi ampas tebu terhadap zat warna CIRB 5.

Tabel 4.6  Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Dengan Delignifikasi 0,35 %

Dengan Persamaan Langmuir Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Ce/(X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg | ppm | ppm | ppm | mg/gr |  |  |
| 2 | 40 | 8.091 | 31.909 | 1.5955 | 5.0712 | 2.27 |
| 2 | 60 | 17.951 | 42.049 | 2.1024 | 8.5382 | 2.25 |
| 2 | 80 | 37.392 | 42.608 | 2.1304 | 17.5513 | 2.30 |
| 2 | 100 | 58.301 | 41.699 | 2.0850 | 27.9624 | 2.35 |
| 2 | 120 | 83.196 | 36.804 | 1.8402 | 45.2100 | 2.32 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Tabel 4.7  Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Dengan Delignifikasi 17,5 %

Dengan Persamaan Langmuir Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Ce/(X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg | ppm | ppm | ppm | mg/gr |  |  |
| 2 | 40 | 5.783 | 34.2170 | 1.7109 | 3.3802 | 2.87 |
| 2 | 60 | 15.154 | 44.8462 | 2.2423 | 6.7581 | 2.85 |
| 2 | 80 | 33.406 | 46.5940 | 2.3297 | 14.3392 | 2.86 |
| 2 | 100 | 54.944 | 45.0559 | 2.2528 | 24.3893 | 2.84 |
| 2 | 120 | 76.972 | 43.0280 | 2.1514 | 35.7777 | 2.91 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Untuk adsorpsi Isotherm Langmuir dinyatakan sebagai berikut (Metcalf & Eddy, 2004) :

…………………….…………………….……….……….4 – 3

Data – data tersebut diplotkan dalam suatu grafik dimana Ce/(X/M) sebagai sumbu Y dan Ce sebagai sumbu X sehingga akan membentuk garis lurus. Perpotongan dengan sumbu Y menyatakan nilai 1/ab dan kemiringan dari garis lurus menyatakan nilai 1/a.

Persamaan Langmuir dapat dilinierisasikan sehingga data percobaan dapat diplot untuk mendapatkan parameter 1/ab dan 1/a.

………………………………………..……..………4 – 4

Gambar – gambar berikut ini memperlihatkan kurva Langmuir Isotherm sehingga didapatkan suatu persamaan garis lurus.

Gambar 4.13 Kurva Langmuir Dengan Delignifikasi 0,35% NaOH

Gambar 4.13 Kurva Langmuir Dengan Delignifikasi 17,5% NaOH

Tabel berikut ini memperlihatkan hasil koefisien konstanta persamaan Langmuir

Tabel 4.8 Koefisien Konstanta Persamaan Langmuir Isotherm

| Parameter | Persamaan Garis | 1/a | a (mg/gr) | 1/ab | b | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Delignifikasi 0,35 % NaOH | y = 0,5303x – 0,8685 | 0,5303 | 1,885 | 0,8685 | 0,6106 | 0,9878 |
| Delignifikasi 17,5 % NaOH | y = 0,4556x – 0,0424 | 0,4556 | 2,1949 | 0,0424 | 10,7453 | 0,9968 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

4.9.3 Perbandingan Persamaan Freundlich dan Langmuir Isotherm

Penentuan kapasitas adsorpsi ampas tebu dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan antara persamaan Freundlich dan Langmuir Isotherm. Berdasarkan nilai R2 maka dapat diketahui persamaan mana yang sesuai.

Test Goodness of Fit dari persamaan Freundlich dan Langmuir Isotherm dilihat berdasarkan dari nilai R2 dan dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini

Tabel 4.9 Perbandingan Persamaan Freundlich dan Langmuir Isotherm  Berdasarkan R2

| Parameter | Persamaan Freundlich | Persamaan Langmuir | Persamaan Terpilih |
| --- | --- | --- | --- |
| Delignifikasi 0,35 % NaOH | 0,2444 | 0,9878 | Langmuir |
| Delignifikasi 17,5 % NaOH | 0,5277 | 0,9968 | Langmuir |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Dari Tabel 4.9, dilihat berdasarkan nilai R2 dapat disimpulkan bahwa mekanisme adsorpsi ampas tebu terhadap zat warna CIRB 5 pada suhu 25 °C mengikuti pola Langmuir Isotherm.

Persamaan Langmuir dilihat dari koefisien konstanta dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini.

Tabel 4.10 Persamaan Langmuir Berdasarkan Nilai Koefisien Konstanta

| Parameter | Langmuir |
| --- | --- |
|  | a (mg/gr) | b |
| Delignifikasi 0,35 % NaOH | 1,885 | 0,6106 |
| Delignifikasi 17,5 % NaOH | 2,1949 | 10,7453 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui kapasitas adsorbate per berat adsorbent pada persamaan terpilih yaitu Langmuir. Kapasitas maksimum adsorpsi sebesar 1,885 mg/gr untuk delignifikasi 0,35% NaOH, dan 2,1949 mg/gr untuk delignifikasi 17,5% NaOH.

Dari kedua perlakuan tersebut dapat disimpulkan bahwa adsorpsi ampas tebu dengan delignifikasi 17,5% NaOH memberikan kapasitas terbesar sebesar 2,1949 mg/gr, dan dapat diartikan 2,1949 mg zat warna dapat diadsorpsi oleh ampas tebu 1 gram delignifikasi 17,5% NaOH.

4.10 Penentuan Nilai COD

COD adalah banyaknya oksigen yang diperlukan agar bahan buangan organik di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia oleh oksidator menjadi CO2 dan H2O. Oksidator yang umum digunakan adalah kalium dikromat.

Standarisasi larutan Fero Amonium Sulfat (FAS)

Diketahui : ml K2Cr2O7 0,0167 M = 1,5 ml

ml FAS		        = 1,85 ml

Ditanya    : Normalitas FAS

Jawab

Normalitas FAS  = (ml K2Cr2O7 0,0167 M *0,1)/ ml FAS yang digunakan

= (1,5 ml*0,1)/1.85

= 0,081 N

Penentuan COD warna CIRB 5 pada konsentrasi 60 mg/L (pemeriksaan volume kerja)

Diketahui : a = 1,76 ml

b = 1,13 ml

C = 0,081 N

Sampel = 2,5 ml

D = Berat Ekivalen Oksigen ( 8 )

Ditanya : nilai COD pada konsentrasi 60 mg/L

Jawab

COD = (a-b) * C * D*1000 / ml sampel

= (1,76 – 1.13)*0,081*8*1000/2,5

= 163,296 mg/L

Dari hasil perhtungan diatas dapat diketahui banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi warna CIRB 5 pada konsentrasi 60mg/L.

Gambar 4.14 Kurva penyisihan COD dengan delignifikasi 0,35%

Gambar 4.15 Kurva penyisihan COD dengan delignifikasi 17,5%

Dari kurva dapat dilihat nilai COD meningkat seiring dengan pertambahan konsentrasi warna. Atau dengan kata lain warna itu sendiri memberikan konstribusi nilai COD. Kemudian hampir semuanya COD yang terdapat pada warna CIRB 5 mengalami penurunan seiring dengan penurunan konsentrasi.

Penyisihan COD untuk Delignifikasi 17,5 % pada konsentrasi 40 mg/L sebesar 29,18 %, pada konsentrasi 60 mg/L sebesar 34,74%, pada konsentrasi 80 mg/L sebesar 33,46 %, pada konsentrasi 100 mg/L sebesar 26,41 % dan pada konsentrasi 120 mg/L sebesar 19,18%.

Penyisihan COD untuk Delignifikasi 0,35 % pada konsentrasi 40 mg/L sebesar 25,65 %, pada konsentrasi 60 mg/L sebesar 32,51%, pada konsentrasi 80 mg/L sebesar 29,85 %, pada konsentrasi 100 mg/L sebesar 19,13 % dan pada konsentrasi 120 mg/L sebesar 16,44%.

4.11 Hasil Pengamatan Terhadap Kontrol

Hasil pengamatan kontrol ampas tebu (bagasse) dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 4.14 Kurva Kontrol Adsorpsi Warna CIRB 5 Tanpa Ampas Tebu

Dari gambar 4.14 dapat dilihat bahwa adsorpsi terhadap zat warna CIRB 5 yang dilakukan tanpa adsorbent, terjadi penurunan warna yang tidak begitu signifikan. Jadi tanpa adsorbent,  konsentrasi zat warna CIRB 5 tidak dapat diturunkan

Gambar 4.15 Kurva Kontrol Adsorpsi Tanpa Zat Warna

Dari gambar 4.14 dapat dilihat bahwa ampas tebu dalam larutan air tanpa zat warna akan memberikan absorban yang cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena ampas tebu membuat keruh air tsb.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penentuan Panjang Gelombang Zat Warna Cibacron Brilliant Red

Penentuan panjang gelombang maksimum zat warna Cibacron Brilliant Red dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometer spektronic 20. Panjang gelombang yang digunakan berada pada rentang 475 – 520 nm. Hasil yang diperoleh memperlihatkan terdapatnya puncak tertinggi yang ditandai oleh bacaan absorban terbesar yaitu pada panjang gelombang 490 nm. Selanjutnya panjang gelombang maksimum tersebut akan digunakan pada penelitian ini.

Gambar 4.1 Panjang Gelombang Maksimum zat warna Cibacron Brilliant Red

4.2 Pembuatan Kurva Kalibrasi Konsentrasi Warna

Dengan mengetahui panjang gelombang maksimum zat warna Cibacron Brilliant Red sebesar 490 nm maka dibuat kurva kalibrasi dengan menggunakan rentang konsentrasi 5 – 65 mg/L. Pembuatan kurva kalibrasi ini dimaksudkan untuk mencari hubungan antara absorban (Y) dan konsentrasi zat warna (X) yang nantinya akan memberikan suatu nilai persamaan garis.

Pada pembuatan kurva kalibrasi ini, mengikuti hukum Lambert – Beer yang menyatakan hubungan antara penyerapan cahaya (absorban) dengan konsentrasi suatu larutan zat warna.

Absorban dari setiap konsentrasi diukur dengan menggunakan alat spektrofotometer spectronik 20. Selanjutnya setiap absorban diplotkan terhadap besarnya konsentrasi larutan tersebut sehingga diperoleh kurva kalibrasi zat warna Cibacron Brilliant Red. Kurva ini digunakan untuk menentukan konsentrasi akhir larutan zat warna setelah terjadi proses adsorpsi oleh ampas tebu.

Gambar 4.2 Kurva Kalibrasi zat warna Cibacron Brilliant Red

Nilai persamaan garis yang didapat dari kurva kalibrasi  zat warna Cibacron Brilliant Red adalah y = 0,025x dengan nilai R2 = 0,996. Persamaan ini digunakan untuk penentuan konsentrasi zat warna yang diadsorpsi oleh ampas tebu.

4.3 Penentuan Karakteristik Ampas Tebu (bagasse)

Penentuan karakteristik fisika – kimia dapat dilakukan dengan antara lain dengan pengujian berat jenis, kadar air, kadar selulosa, kadar lignin yang terdapat pada ampas tebu.

Tetapi karena keterbatasan alat di tempat penelitian, maka penentuan karakteristik tersebut dilakukan oleh pihak ke III, dalam hal ini adalah Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Hasil pemeriksaan karakteristik fisika – kimia ampas tebu dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1 Karakteristik Fisika – kimia dari Ampas Tebu

| No. | Parameter | Bagasse yang digunakan Dalam penelitian | Bagasse pith * | Bagasse fly ash** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Berat Jenis Kadar Air Kadar Lignin Hemi Selulosa Total Selulosa Holo Selulosa α – Selulosa Kadar Abu Fixed Carbon | 160,00 kg/m3 7,97 % 15,24 % 47,64 % 72,75 % 70,02 % 35,66 % 1,90 % 1,27 % | – – 20,2 % 27,9 % 53,7 % – 6.6 % – | 133,33 kg/m3 7.64 % – – – – 5.49 % 48,56 % |

Sumber : BBPK & Pusat Penelitian Kimia, LIPI., 2007

* McKay et al, 2003

** Mall et al, 2005

Tanpa Delignifiksi                                                Delignifikasi 17,5 % NaOH

Gambar 4.3 SEM (Scanning Electron Micrograph) ampas tebu

Sumber : Pusat Penelitian Fisika, LIPI., 2006

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat adanya perbedaan antara karakteristik ampas tebu yang digunakan dalam penelitian dengan ampas tebu yang digunakan oleh McKay et al.l (2003) dan ampas tebu yang digunakan oleh Mall et al. (2005). Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan musim, tanah, temperatur, dan juga jenis ampas tebu yang diperiksa.

Dari Gambar 4.3, dapat dilihat ukuran pori pada ampas tebu tanpa delignifikasi < dibandingkan dengan ampas tebu yang telah di delignifikasi oleh NaOH 17,5 %. Selain itu, pada permukaan ampas tebu yang belum di delignifikasi masih terlihat adanya selaput berupa lignin yang menutupi selulosa. Sehingga untuk meningkatkan kemampuan ampas tebu dalam mengadsorpsi zat warna maka lignin tersebut harus dihilangkan. Penghilangan lignin dilakukan dengan cara melarutkan lignin (delignifikasi) dengan NaOH, seperti terlihat pada Gambar 4.3 SEM ampas tebu delignifikasi 17,5 % NaOH.

Pemeriksaan terhadap kadar abu, kadar air, hemi selulosa dan lignin diperlukan untuk mengetahui total selulosa yang terdapat pada ampas tebu. Dan pada Tabel 4.1 dapat dilihat nilai total selulosa yang terdapat pada ampas tebu tidak mencapai 100 %, ini dikarenakan adanya mineral – mineral yang hilang selama pemeriksaan. Setelah diperoleh total selulosa dapat diketahui nilai dari holoselulosa dan α-selulosa, dimana nilai α-selulosa < dari holo selulosa (Tappi Standard T 203 os-74; ASTM Standard D 1103-60).

4.4 Penentuan Konsentrasi HCl Terbaik

Penentuan konsentrasi HCl terbaik ini dimaksudkan untuk mengetahui konsentrasi HCl (0,05 M; 0,15 M; 0,25 M; 0,35 M; 0,45 M) yang paling baik dalam menyisihkan/ mengadsorp zat warna Cibacron Brilliant Red oleh ampas tebu. Konsentrasi HCl optimum ini akan digunakan pada penelitian selanjutnya untuk masing – masing variasi ampas tebu tanpa delignifikasi, delignifikasi 0,35% NaOH, dan delignifikasi 17,5% NaOH. Berikut ini adalah gambar kurva penyisihan warna dengan variasi konsentrasi HCl yang berperan dalam proses adsorpsi.

Gambar 4.4 Kurva Penentuan Konsentrasi HCl Terbaik Tanpa Delignifikasi NaOH

Gambar 4.5 Kurva Penentuan Konsentrasi HCl Terbaik

Dengan Delignifikasi 0,35% NaOH

Gambar 4.6 Kurva Penentuan Konsentrasi HCl Terbaik

Dengan Delignifikasi 17,5% NaOH

Dari Gambar 4.4, Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa konsentrasi HCl optimum yang mempunyai nilai adsorpsi terbaik adalah pada konsentrasi 0,45 M dengan pH berkisar antara 1,69 – 2,96 untuk ampas tebu tanpa delignifikasi; pH 1,26 – 1,85 untuk ampas tebu dengan delignifikasi 0,35 % NaOH dan pH 1,13 – 1.85 untuk ampas tebu dengan delignifiaksi 17,5 % NaOH. Hal ini berarti bahwa proses adsorpsi berlangsung baik pada kondisi asam.

Ampas tebu mengandung selulosa, dimana dalam struktur molekul selulosa terdapat gugus hidroksil (OH) yang merupakan muatan negative dan zat warna Cibacron Brilliant Red mengandung gugus OH (zat warna anion). Muatan negatif yang terdapat pada adsorbent tidak dapat mengadsorpsi zat warna anion karena adanya tolakan elektrostatik (Mall et al., 2006).

Penambahan HCl dimaksudkan agar molekul zat warna lebih mudah mendekati permukaan selulosa yang terdapat pada ampas tebu. pH larutan dapat mempengaruhi muatan yang terdapat pada permukaan adsorbent yang pada akhirnya akan mempengaruhi adsorpsi (Wang et al, 2005).

Adsorpsi umumnya akan bertambah / meningkat dengan penurunan pH. Hal ini disebabkan karena adanya proses netralisasi muatan negatif adsorben dengan penambahan konsentrasi ion hydrogen yang dapat menyediakan permukaan aktif lebih besar (Eckenfelder, 2000).

Pada saat pH meningkat, menyebabkan muatan negatif meningkat dan muatan positif berkurang. Muatan negatif yang terdapat pada adsorbent tidak dapat mengadsorpsi zat warna yang mengandung anion karena adanya tolakan elektrostatik.(Mall, 2005).

4.5 Penentuan Waktu Jenuh Adsorpsi Ampas Tebu (bagasse)

Penentuan waktu jenuh dimaksudkan untuk mengetahui waktu yang diperlukan oleh ampas tebu dalam mengadsorpsi zat warna Cibacron Brilliant Red. Untuk mengetahui waktu jenuh ampas tebu ini dilakukan pemeriksaan setiap selang waktu 25 menit sampai konsentrasi warna yang diamati tidak berubah lagi.

Pada penentuan waktu jenuh ini digunakan HCl terbaik yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah gambar – gambar kurva waktu jenuh adsorpsi ampas tebu tanpa delignifikasi, dengan delignifikasi 0,35% NaOH, dan dengan delignifikasi 17,5% NaOH pada suhu 25 °C dan 45 °C.

Gambar 4.7 Kurva Penentuan Waktu Jenuh Pada Suhu 25 °C

Gambar 4.8 Kurva Penentuan Waktu Jenuh Pada Suhu 45 °C

Dari gambar 4.7 terlihat bahwa waktu jenuh ampas tebu tanpa delignifikasi pada menit ke-25 sudah ada penyisihan warna sebesar 28,89 %. Dan pada menit ke-50 penyisihan warna menjadi 34,89 % Sehingga terlihat bahwa laju penyisihan terbesar terjadi pada 25 menit pertama. Setelah itu laju penyisihan mulai berkurang, karena ampas tebu mulai mendekati kejenuhan. Pada menit ke-125 sampai menit ke-175 penyisihan zat warna Cibacron Brilliant Red oleh ampas tebu berlangsung konstan / tetap, yaitu sebesar 43,56 %. Dengan Delignifikasi 0,35% NaOH pada menit ke – 25 terjadi penyisihan warna sebesar 36,44 %. Pada menit ke – 50 penyisihan warna menjadi 46,67 % setelah itu laju penyisihan mulai berkurang. Dan menit ke – 150 sampai menit ke – 200 penyisihan warna berlangsung konstan yaitu sebesar 50,22 %. Sedangkan dengan delignifikasi 17,5% penyisihan warna pada menit ke – 25 sebesar 52,89 % dan 53,56 % pada menit ke – 50 setelah itu laju penyisihan berjalan lambat. Pada menit ke – 275 sampai menit ke – 325 penyisihan berlangsung konstan yaitu sebesar 63,56%. Hal ini disebabkan karena laju adsorpsi sama dengan laju desorpsi.

Dari Gambar 4.8 terlihat bahwa waktu jenuh pada suhu 45 °C, ampas tebu tanpa delignifikasi tercapai pada menit ke – 225. Dengan effisiensi penyisihan sebesar 32,22 % pada menit ke – 25 dan pada menit ke – 50 sebesar 32,67 % setelah itu laju effisiensi mulai berjalan lambat. Dengan delignifikasi ampas tebu 0,35% NaOH tercapai pada waktu 250 menit, dengan effisiensi penyisihan sebesar 37,78% pada menit ke – 25 dan 43,33 % pada menit ke –50. Dan waktu jenuh untuk delignifikasi 17,5% NaOH tercapai pada waktu 175 menit dengan effisiensi penyisihan sebesar 44,00 % pada menit ke – 25 dan sebesar 54,67 % pada menit ke 50 dan laju penyisihan berjalan konstan pada menit ke – 175 sampai dengan 225 sebesar 66,00 %.

.

Dari Gambar 4.7 dan Gambar 4.8 dapat diambil kesimpulan bahwa tingginya laju effisiensi penyisihan pada 25 menit pertama terjadi karena laju adsorpsi lebih besar daripada laju desorpsi. Dan pada saat laju effisiensi penyisihan mulai menurun/ berkurang, berarti ampas tebu mulai mendekati kejenuhan, setelah itu laju penyisihan akan berjalan konstan/tetap ini menandakan bahwa ampas tebu telah jenuh. Terjadinya waktu jenuh ini karena laju adsorpsi sama dengan laju desorpsi.

Waktu jenuh ini digunakan untuk masing – masing variasi adsorpsi oleh ampas tebu tanpa delignifikasi dan dengan delignifikasi terhadap zat warna Cibacron Brilliant Red.

Bila adsorben ditambahkan dalam suatu cairan, dibutuhkan waktu untuk mencapai kesetimbangan (waktu kontak). Selain itu, pengadukan juga dapat mempengaruhi waktu kontak. Pengadukan dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada partikel adsorben untuk bersinggungan dengan senyawa serapan (zat warna). Untuk larutan yang mempunyai viskositas tinggi, dibutuhkan waktu singgung yang lebih lama ( Sembiring, 2003 ).

4.6 Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu (bagasse)

Kapasitas adsorpsi ampas tebu terhadap zat warna Cibacron Brilliant Red ditentukan dengan menggunakan persamaan Freundlich dan Langmuir Isotherm pada suhu 25 °C dan 45 °C, dengan variasi berat ampas tebu dan membandingkan pengaruh NaOH dalam proses delignifikasi terhadap kapasitas adsorpsi ampas tebu

4.6.1 Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu (bagasse) Pada suhu 25 °C

4.6.1.1 Freundlich Isotherm

Persamaan Freundlich Isoterm mengasumsikan adanya lapisan ganda (lapisan yang lebih dari satu lapis/ multi – layer) pada permukaan adsorben dan adsorpsi akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi (Brown et al, 2000).

Tabel – tabel berikut ini memperlihatkan hasil yang diperoleh dari penentuan kapasitas adsorpsi ampas tebu terhadap zat warna Cibacron Brilliant Red pada kondisi kesetimbangan .

Tabel 4.2 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Tanpa Delignifikasi Menggunakan HCl 0,45 M Dengan Persamaan freundlich Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Log Ce | Log (X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gram | mg/L | mg/L | mg/L | mg/gr |  |  |  |
| 1,0 | 60 | 33,8667 | 26,1333 | 2,6133 | 1,5298 | 0,4172 | 2,28 |
| 1,5 | 60 | 26,6667 | 33,3333 | 2,2222 | 1,4260 | 0,3468 | 2,20 |
| 2,0 | 60 | 19,8667 | 40,1333 | 2,0067 | 1,2981 | 0,3025 | 2,67 |
| 2,5 | 60 | 13,7333 | 46,2667 | 1,8507 | 1,1378 | 0,2673 | 2,36 |
| 3,0 | 60 | 12,5333 | 47,4667 | 1,5822 | 1,0981 | 0,1993 | 2,96 |
| 3,5 | 60 | 6,9333 | 53,0667 | 1,5162 | 0,8409 | 0,1808 | 2,53 |
| 4,0 | 60 | 6,2667 | 53,7333 | 1,3433 | 0,7970 | 0,1282 | 2,33 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Tabel 4.3 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Dengan Delignifikasi 0,35 % NaOH Menggunakan HCl 0,45 M Dengan Persamaan freundlich Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Log Ce | Log (X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gram | mg/L | mg/L | mg/L | mg/gr |  |  |  |
| 1,0 | 60 | 29,8667 | 30,1333 | 3,0133 | 1,4752 | 0,4790 | 1,78 |
| 1,5 | 60 | 24,1333 | 35,8667 | 2,3911 | 1,3826 | 0,3786 | 1,84 |
| 2,0 | 60 | 13,2000 | 46,8000 | 2,3400 | 1,1206 | 0,3692 | 1,72 |
| 2,5 | 60 | 12,6667 | 47,3333 | 1,8933 | 1,1027 | 0,2772 | 1,86 |
| 3,0 | 60 | 8,9333 | 51,0667 | 1,7022 | 0,9510 | 0,2310 | 1,89 |
| 3,5 | 60 | 6,6667 | 53,3333 | 1,5238 | 0,8239 | 0,1829 | 1,73 |
| 4,0 | 60 | 4,9333 | 55,0667 | 1,3767 | 0,6931 | 0,1388 | 1,79 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Tabel 4.4 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Dengan Delignifikasi 17,5 % NaOH Menggunakan HCl 0,45 M Dengan Persamaan freundlich       Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Log Ce | Log (X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gram | mg/L | mg/L | mg/L | mg/gr |  |  |  |
| 1,0 | 60 | 21,8667 | 38,1333 | 3,8133 | 1,3398 | 0,5813 | 1,60 |
| 1,5 | 60 | 15,0667 | 44,9333 | 2,9956 | 1,1780 | 0,4765 | 1,77 |
| 2,0 | 60 | 6,8000 | 53,2000 | 2,6600 | 0,8325 | 0,4249 | 1,74 |
| 2,5 | 60 | 4,6667 | 55,3333 | 2,2133 | 0,6690 | 0,3450 | 1,91 |
| 3,0 | 60 | 3,9333 | 56,0667 | 1,8689 | 0,5948 | 0,2716 | 1,73 |
| 3,5 | 60 | 3,8667 | 56,1333 | 1,6038 | 0,5873 | 0,2052 | 1,99 |
| 4,0 | 60 | 3,5333 | 56,4667 | 1,4117 | 0,5482 | 0,1497 | 1,89 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Keterangan :

Co = Konsentrasi awal zat warna Cibacron Brilliant Red (ppm)

Ce = Konsentrasi zat warna Cibacron Brilliant Red saat kondisi setimbang (ppm)

Untuk perhitungan adsorpsi Isotherm Freundlich dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut (Metcalf & Eddy, 2004) :

……………………………………………..…………....4 – 1

Data hasil perhitungan tersebut diplotkan dalam suatu grafik dimana log X/M sebagai sumbu Y dan log Ce sebagai X sehingga didapatkan suatu persamaan garis lurus. Dan untuk menentukan parameter Log Kf dan 1/n dapat dilinearisasikan dengan persamaan 4 – 2 berikut ini.

…………………………………………4 – 2

Berikut ini adalah Gambar – Gambar yang memperlihatkan kurva Freundlich sehingga diperoleh suatu persamaan garis.

Gambar 4.9 Kurva Freundlich Tanpa Delignifikasi

Gambar 4.10 Kurva Freundlich Dengan Delignifikasi 0,35% NaOH

Gambar 4.11 Kurva Freundlich Dengan Delignifikasi 17,5% NaOH

Tabel berikut ini memperlihatkan hasil koefisien konstanta persamaan Freundlich Isoterm yang diperoleh dari persamaan 4 – 2 yang telah dibuat kurva seperti yang terlihat pada Gambar 4.9, Gambar 4.10, dan Gambar 4.11.

Tabel 4.5 Koefisien Konstanta Persamaan Freundlich Isotherm

| Parameter | Persamaan Freundlich | Kf (mg/gr) | 1/n | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanpa Delignifikasi | y = 0,3527x – 0,1463 Log Kf = – 0,1463; 1/n = 0,3527 | 0,7140 | 0,3527 | 0,9411 |
| Delignifikasi 0,35 % | y = 0,411x – 0,1494 Log Kf = – 0,1494; 1/n = 0,411 | 0,7089 | 0,411 | 0,9276 |
| Delignifikasi 17,5 % | y = 0,4549x – 0,0231 Log Kf = – 0,0231; 1/n = 0,4549 | 0,9482 | 0,4549 | 0,8724 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persamaan Freundlich Isoterm kurang cocok digunakan untuk menentukan maksimum zat terlarut / adsorbat per berat adsorben yang dibutuhkan untuk mengadsorpsi zat warna Cibacron Brilliant Red. Hal ini dapat dilihat karena nilai kf (mg/gr) yang diperoleh sangat kecil meskipun nilai R2 mendekati satu.

4.6.1.2 Langmuir Isotherm

Menurut langmuir, pada permukaan adsorbent terdapat pori – pori yang bersifat homogen yang mengisi hampir seluruh luas permukaan dari adsorbent. Masing–masing pori hanya dapat mengadsorpsi satu molekul adsorbat saja sehingga adsorpsi hanya akan terbatas pada pembentukan lapisan tunggal (monolayer) (Amri et al, 2004).

Tabel – tabel  berikut ini memperlihatkan penentuan kapasitas adsorpsi ampas tebu terhadap zat warna Cibacron Brilliant Red pada kondisi setimbang.

Tabel 4.6 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Tanpa Delignifikasi                    Menggunakan HCl 0,45 M Dengan Persamaan Langmuir Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Ce/(X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gram | mg/L | mg/L | mg/L | mg/gr |  |  |
| 1,0 | 60 | 33,8667 | 26,1333 | 2,6133 | 12,9592 | 2,28 |
| 1,5 | 60 | 26,6667 | 33,3333 | 2,2222 | 12,0000 | 2,20 |
| 2,0 | 60 | 19,8667 | 40,1333 | 2,0067 | 9,9003 | 2,67 |
| 2,5 | 60 | 13,7333 | 46,2667 | 1,8507 | 7,4207 | 2,36 |
| 3,0 | 60 | 12,5333 | 47,4667 | 1,5822 | 7,9213 | 2,96 |
| 3,5 | 60 | 6,9333 | 53,0667 | 1,5162 | 4,5729 | 2,53 |
| 4,0 | 60 | 6,2667 | 53,7333 | 1,3433 | 4,6650 | 2,33 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Tabel 4.7 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Dengan Delignifikasi 0,35 %

NaOH Menggunakan HCl 0,45 M Dengan Persamaan Langmuir Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Ce/(X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg | mg/L | mg/L | mg/L | mg/gr |  |  |
| 1,0 | 60 | 29,8667 | 30,1333 | 3,0133 | 9,9115 | 1,78 |
| 1,5 | 60 | 24,1333 | 35,8667 | 2,3911 | 10,0929 | 1,84 |
| 2,0 | 60 | 13,2000 | 46,8000 | 2,3400 | 5,6410 | 1,72 |
| 2,5 | 60 | 12,6667 | 47,3333 | 1,8933 | 6,6901 | 1,86 |
| 3,0 | 60 | 8,9333 | 51,0667 | 1,7022 | 5,2480 | 1,89 |
| 3,5 | 60 | 6,6667 | 53,3333 | 1,5238 | 4,3750 | 1,73 |
| 4,0 | 60 | 4,9333 | 55,0667 | 1,3767 | 3,5835 | 1,79 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Tabel 4.8 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Dengan Delignifikasi 17,5 %

NaOH Menggunakan HCl 0,45 M Dengan Persamaan Langmuir Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Ce/(X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg | mg/L | mg/L | mg/L | mg/gr |  |  |
| 1,0 | 60 | 21,8667 | 38,1333 | 3,8133 | 5,7343 | 1,60 |
| 1,5 | 60 | 15,0667 | 44,9333 | 2,9956 | 5,0297 | 1,77 |
| 2,0 | 60 | 6,8000 | 53,2000 | 2,6600 | 2,5564 | 1,74 |
| 2,5 | 60 | 4,6667 | 55,3333 | 2,2133 | 2,1085 | 1,91 |
| 3,0 | 60 | 3,9333 | 56,0667 | 1,8689 | 2,1046 | 1,73 |
| 3,5 | 60 | 3,8667 | 56,1333 | 1,6038 | 2,4109 | 1,99 |
| 4,0 | 60 | 3,5333 | 56,4667 | 1,4117 | 2,5029 | 1,89 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Untuk adsorpsi Isotherm Langmuir dinyatakan sebagai berikut (Metcalf & Eddy, 2004) :

…………………….…………………….……….……….4 – 3

Data – data tersebut diplotkan dalam suatu grafik dimana Ce/(X/M) sebagai sumbu Y dan Ce sebagai sumbu X sehingga akan membentuk garis lurus. Perpotongan dengan sumbu Y menyatakan nilai 1/ab dan kemiringan dari garis lurus menyatakan nilai 1/a.

Persamaan Langmuir dapat dilinierisasikan sehingga data percobaan dapat diplot untuk mendapatkan parameter 1/ab dan 1/a.

………………………………………..……..………4 – 4

Gambar – gambar berikut ini memperlihatkan kurva Langmuir Isotherm sehingga didapatkan suatu persamaan garis lurus.

Gambar 4.12 Kurva Langmuir Tanpa Delignifikasi

Gambar 4.13 Kurva Langmuir Dengan Delignifikasi 17,5% NaOH

Gambar 4.14 Kurva Langmuir Dengan Delignifikasi 0,35 % NaOH

Tabel berikut ini memperlihatkan hasil koefisien konstanta persamaan Langmuir yang diperoleh dari persamaan 4 – 2 .

Tabel 4.9 Koefisien Konstanta Persamaan Langmuir Isotherm

| Parameter | Persamaan Garis | 1/a | a (mg/gr) | 1/ab | b | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanpa Delignifikasi | y = 0,3157x + 3,0862 | 0,3157 | 3,1676 | 3,0862 | 0,1023 | 0,9599 |
| Delignifikasi 0,35 % NaOH | y = 0,2691x + 2,6459 | 0,2691 | 3,7161 | 2,6459 | 0,1017 | 0,9395 |
| Delignifikasi 17,5 % NaOH | y = 0,2066x + 1,4439 | 0,2066 | 4,8403 | 1,4439 | 0,1431 | 0,9554 |

4.6.1.3 Perbandingan Persamaan Freundlich dan Langmuir Isotherm

Penentuan kapasitas adsorpsi ampas tebu dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan antara persamaan Freundlich dan Langmuir Isotherm. Berdasarkan nilai R2 maka dapat diketahui persamaan mana yang sesuai.

Test Fit of Goodness dari persamaan Freundlich dan Langmuir Isotherm dilihat berdasarkan dari nilai R2 dan dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10 Perbandingan Persamaan Freundlich dan Langmuir Isotherm  Berdasarkan Nilai R2

| Parameter | Persamaan Freundlich | Persamaan Langmuir | Persamaan Terpilih |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanpa Delignifikasi | 0,9411 | 0,9599 | Langmuir |
| Delignifikasi 0,35 % NaOH | 0,9276 | 0,9395 | Langmuir |
| Delignifikasi 17,5 % NaOH | 0,8724 | 0,9554 | Langmuir |

Dari Tabel 4.10, dilihat berdasarkan nilai R2 dapat disimpulkan bahwa mekanisme adsorpsi ampas tebu terhadap zat warna Cibacron Brilliant Red pada suhu 25 °C mengikuti pola Langmuir Isotherm.

Persamaan Langmuir dilihat dari koefisien konstanta dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini.

Tabel 4.11 Persamaan Langmuir Berdasarkan Nilai Koefisien Konstanta

| Parameter | Langmuir |
| --- | --- |
|  | a (mg/gr) | b |
| Tanpa Delignifikasi | 3.1676 | 0.1023 |
| Delignifikasi 0,35 % NaOH | 3.7161 | 0.1017 |
| Delignifikasi 17,5 % NaOH | 4.8403 | 0.1431 |

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui kapasitas adsorbate per berat adsorbent pada persamaan terpilih yaitu Langmuir. Kapasitas maksimum adsorpsi sebesar 3.1676 mg/gr untuk tanpa delignifikasi, 3.7161 mg/gr untuk delignifikasi 0,35% NaOH, dan 4.8403 mg/gr untuk delignifikasi 17,5% NaOH.

Dari ketiga perlakuan tersebut dapat disimpulkan bahwa adsorpsi ampas tebu dengan delignifikasi 17,5% NaOH memberikan kapasitas terbesar sebesar 4.5820 mg/gr, dan dapat diartikan 4.5820 mg zat warna dapat diadsorpsi oleh ampas tebu 1 gram.

4.6.2 Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu (bagasse) Pada Temperatur 45 °C

Dalam menentukan kapasitas adsorpsi ampas tebu terhadap zat warna Cibacron Brilliant Red pada temperatur 45 °C dimaksudkan untuk mengetahui apakah zat warna Cibacron Brilliant Red dapat langsung diadsorpsi oleh ampas tebu dengan suhu air buangan 45 °C atau memerlukan proses pendinginan sampai tercapai suhu kamar (25 °C).

4.6.2.1 Freundlich Isotherm

Tabel – tabel berikut ini memperlihatkan hasil yang diperoleh dari penentuan kapasitas adsorpsi ampas tebu terhadap zat warna Cibacron Brilliant Red pada kondisi kesetimbang.

Tabel 4.12 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Tanpa Delignifikasi Menggunakan HCl 0,45 M Dengan Persamaan Freundlich Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Log Ce | Log (X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg | mg/L | mg/L | mg/L | mg/gr |  |  |  |
| 1,0 | 60 | 34,4000 | 25,6000 | 2,5600 | 1,5366 | 0,4082 | 1,74 |
| 1,5 | 60 | 24,9333 | 35,0667 | 2,3378 | 1,3968 | 0,3688 | 1,73 |
| 2,0 | 60 | 17,7333 | 42,2667 | 2,1133 | 1,2488 | 0,3250 | 1,64 |
| 2,5 | 60 | 13,7333 | 46,2667 | 1,8507 | 1,1378 | 0,2673 | 1,65 |
| 3,0 | 60 | 10,4000 | 49,6000 | 1,6533 | 1,0170 | 0,2184 | 1,67 |
| 3,5 | 60 | 7,8667 | 52,1333 | 1,4895 | 0,8958 | 0,1730 | 1,84 |
| 4,0 | 60 | 6,5333 | 53,4667 | 1,3367 | 0,8151 | 0,1260 | 1,71 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Tabel 4.13 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Dengan Delignifikasi 0,35 % NaOH Menggunakan HCl 0,45 M Dengan Persamaan Freundlich Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Log Ce | Log (X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg | mg/L | mg/L | mg/L | mg/gr |  |  |  |
| 1,0 | 60 | 28,6667 | 31,3333 | 3,1333 | 1,4574 | 0,4960 | 2,92 |
| 1,5 | 60 | 18,8000 | 41,2000 | 2,7467 | 1,2742 | 0,4388 | 3,22 |
| 2,0 | 60 | 12,5333 | 47,4667 | 2,3733 | 1,0981 | 0,3754 | 1,76 |
| 2,5 | 60 | 9,0667 | 50,9333 | 2,0373 | 0,9574 | 0,3091 | 1,74 |
| 3,0 | 60 | 6,6667 | 53,3333 | 1,7778 | 0,8239 | 0,2499 | 1,83 |
| 3,5 | 60 | 5,7333 | 54,2667 | 1,5505 | 0,7584 | 0,1905 | 1,78 |
| 4,0 | 60 | 4,8000 | 55,2000 | 1,3800 | 0,6812 | 0,1399 | 1,8 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Tabel 4.14 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Dengan Delignifikasi 17,5 % NaOH Menggunakan HCl 0,45 M Dengan Persamaan Freundlich Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Log Ce | Log (X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg | mg/L | mg/L | mg/L | mg/gr |  |  |  |
| 1,0 | 60 | 20,4000 | 39,6000 | 3,9600 | 1,3096 | 0,5977 | 1,78 |
| 1,5 | 60 | 10,6667 | 49,3333 | 3,2889 | 1,0280 | 0,5170 | 1,73 |
| 2,0 | 60 | 6,8000 | 53,2000 | 2,6600 | 0,8325 | 0,4249 | 1,86 |
| 2,5 | 60 | 4,5333 | 55,4667 | 2,2187 | 0,6564 | 0,3461 | 1,87 |
| 3,0 | 60 | 3,4667 | 56,5333 | 1,8844 | 0,5399 | 0,2752 | 1,89 |
| 3,5 | 60 | 3,2667 | 56,7333 | 1,6210 | 0,5141 | 0,2098 | 1,90 |
| 4,0 | 60 | 3,2000 | 56,8000 | 1,4200 | 0,5051 | 0,1523 | 1,86 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Keterangan :

Co = Konsentrasi awal zat warna Cibacron Brilliant Red (ppm)

Ce = Konsentrasi zat warna Cibacron Brilliant Red saat kondisi setimbang (ppm)

Data hasil perhitungan tersebut diplotkan dalam suatu grafik dimana log X/M sebagai sumbu Y dan log Ce sebagai X sehingga didapatkan suatu persamaan garis lurus. Berikut inin adalah Gambar – Gambar yang memperlihatkan kurva Freundlich sehingga diperoleh suatu persamaan garis.

Gambar 4.15 Kurva Freundlich Tanpa Delignifikasi

Gambar 4.16 Kurva Freundlich Dengan Delignifikasi 0,35% NaOH

Gambar 4.17 Kurva Freundlich Dengan Delignifikasi 17,5% NaOH

Dari Gambar 4.15 sampai Gambar 4.17 diperoleh suatu persamaan untuk parameter log Kf dan 1/n serta nilai R2. untuk menentukan parameter log Kf dan 1/n dapat dilinearisasikan dengan persamaan 4 – 1 .

Tabel berikut ini memperlihatkan hasil koefisien konstanta persamaan Freundlich Isotherm yang diperoleh dari persamaan 4 – 2 yang telah dibuat kurva seperti yang terlihat pada gambar diatas.

Tabel 4.15 Koefisien Konstanta Persamaan Freundlich Isotherm

| Parameter | Persamaan Freundlich | Kf (mg/gr) | 1/n | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanpa Delignifikasi | y = 0,3931x – 0,1824 Log Kf = – 0,1824; 1/n = 0,3931 | 0,6571 | 0,3931 | 0,9905 |
| Delignifikasi 0,35 % | y = 0,453x – 0,142 Log Kf = – 0,142; 1/n = 0,453 | 0,7211 | 0,453 | 0,9766 |
| Delignifikasi 17,5 % | y = 0,5103x – 0,0322 Log Kf = – 0,0322; 1/n = 0,5103 | 0,9285 | 0,5103 | 0,9255 |

4.6.2.2 Langmuir Isotherm

Tabel – tabel  berikut ini memperlihatkan penentuan kapasitas adsorpsi ampas tebu terhadap zat warna Cibacron Brilliant Red pada kondisi setimbang.

Tabel 4.16 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Tanpa Delignifikasi                  Menggunakan HCl 0,45 M Dengan Persamaan Langmuir Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Ce/(X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg | mg/L | mg/L | mg/L | mg/gr |  |  |
| 1,0 | 60 | 34,4000 | 25,6000 | 2,5600 | 13,4375 | 1,74 |
| 1,5 | 60 | 24,9333 | 35,0667 | 2,3378 | 10,6654 | 1,73 |
| 2,0 | 60 | 17,7333 | 42,2667 | 2,1133 | 8,3912 | 1,64 |
| 2,5 | 60 | 13,7333 | 46,2667 | 1,8507 | 7,4207 | 1,65 |
| 3,0 | 60 | 10,4000 | 49,6000 | 1,6533 | 6,2903 | 1,67 |
| 3,5 | 60 | 7,8667 | 52,1333 | 1,4895 | 5,2813 | 1,84 |
| 4,0 | 60 | 6,5333 | 53,4667 | 1,3367 | 4,8878 | 1,71 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Tabel 4.17 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Dengan Delignifikasi 0,35 %

NaOH Menggunakan HCl 0,45 M Dengan Persamaan Langmuir Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Ce/(X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg | mg/L | mg/L | mg/L | mg/gr |  |  |
| 1,0 | 60 | 28,6667 | 31,3333 | 3,1333 | 9,1489 | 2,92 |
| 1,5 | 60 | 18,8000 | 41,2000 | 2,7467 | 6,8447 | 3,22 |
| 2,0 | 60 | 12,5333 | 47,4667 | 2,3733 | 5,2809 | 1,76 |
| 2,5 | 60 | 9,0667 | 50,9333 | 2,0373 | 4,4503 | 1,74 |
| 3,0 | 60 | 6,6667 | 53,3333 | 1,7778 | 3,7500 | 1,83 |
| 3,5 | 60 | 5,7333 | 54,2667 | 1,5505 | 3,6978 | 1,78 |
| 4,0 | 60 | 4,8000 | 55,2000 | 1,3800 | 3,4783 | 1,8 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Tabel 4.18 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ampas Tebu Dengan Delignifikasi 17,5 %

NaOH Menggunakan HCl 0,45 M Dengan Persamaan Langmuir Isotherm

| Berat Serbuk | Co | Ce | Co - Ce | X/M | Ce/(X/M) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg | mg/L | mg/L | mg/L | mg/gr |  |  |
| 1,0 | 60 | 20,4000 | 39,6000 | 3,9600 | 5,1515 | 1,78 |
| 1,5 | 60 | 10,6667 | 49,3333 | 3,2889 | 3,2432 | 1,73 |
| 2,0 | 60 | 6,8000 | 53,2000 | 2,6600 | 2,5564 | 1,86 |
| 2,5 | 60 | 4,5333 | 55,4667 | 2,2187 | 2,0433 | 1,87 |
| 3,0 | 60 | 3,4667 | 56,5333 | 1,8844 | 1,8396 | 1,89 |
| 3,5 | 60 | 3,2667 | 56,7333 | 1,6210 | 2,0153 | 1,90 |
| 4,0 | 60 | 3,2000 | 56,8000 | 1,4200 | 2,2535 | 1,86 |

Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan

Data – data percobaan tersebut diplotkan dalam suatu grafik dimana Ce/(X/M) sebagai sumbu Y dan Ce sebagai sumbu X sehingga akan membentuk garis lurus. Perpotongan dengan sumbu Y menyatakan nilai 1/ab dan kemiringan dari garis lurus menyatakan nilai 1/a.

Gambar – gambar berikut ini memperlihatkan kurva Langmuir Isotherm sehingga didapatkan suatu persamaan garis lurus.

Gambar 4.18 Kurva Langmuir Tanpa Delignifikasi

Gambar 4.19 Kurva Langmuir Dengan Delignifikasi 0,35 % NaOH

Gambar 4.20 Kurva Langmuir Dengan Delignifikasi 17,5 % NaOH

Persamaan Langmuir dapat dilinierisasikan sehingga data percobaan dapat diplot untuk mendapatkan parameter 1/ab dan 1/a. Tabel berikut ini memperlihatkan hasil koefisien konstanta persamaan Langmuir yang diperoleh dari persamaan 4–4.

Tabel 4.19 Koefisien Konstanta Persamaan Langmuir Isotherm

| Parameter | Persamaan Garis | 1/a | a (mg/gr) | 1/ab | b | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanpa Delignifikasi | y = 0,3053x + 3,0108 | 0,3053 | 3,2755 | 3,0108 | 0,1014 | 0,9983 |
| Delignifikasi 0,35 % NaOH | y = 0,2406x + 2,2702 | 0,2406 | 4,5163 | 2,2702 | 0,0975 | 0,9991 |
| Delignifikasi 17,5 % NaOH | y = 0,1832x + 1,359 | 0,1832 | 5,4585 | 1,359 | 0,1348 | 0,9811 |

4.6.2.3 Perbandingan Persamaan Freundlich dan Langmuir Isotherm

Penentuan kapasitas adsorpsi ampas tebu dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan antara persamaan Freundlich dan Langmuir Isotherm. Berdasarkan dari Nilai R2 maka dapat diketahui persamaan mana yang diikuti.

Test Fit of Goodness dari persamaan Freundlich dan Langmuir Isotherm dilihat berdasarkan dari nilai R2 dan dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut ini.

Tabel 4.20 Perbandingan Persamaan Freundlich dan Langmuir Isotherm  Berdasarkan Nilai R2

| Parameter | Persamaan Freundlich | Persamaan Langmuir | Persamaan Terpilih |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanpa Delignifikasi | 0,9905 | 0,9983 | Langmuir |
| Delignifikasi 0,35 % NaOH | 0,9766 | 0,9991 | Langmuir |
| Delignifikasi 17,5 % NaOH | 0,9255 | 0,9811 | Langmuir |

Dari Tabel 4.20, dilihat berdasarkan nilai R2 dapat disimpulkan bahwa mekanisme adsorpsi ampas tebu terhadap zat warna Cibacron Brilliant Red pada suhu 45 °C mengikuti persamaan Langmuir Isotherm.

Persamaan Langmuir dilihat dari koefisien konstanta dapat dilihat pada Tabel 4.21 berikut ini.

Tabel 4.21 Persamaan Langmuir Berdasarkan Nilai Koefisien Konstanta

| Parameter | Langmuir |
| --- | --- |
|  | a (mg/gr) | b |
| Tanpa Delignifikasi | 3,2755 | 0,1014 |
| Delignifikasi 0,35 % NaOH | 4,5163 | 0,0975 |
| Delignifikasi 17,5 % NaOH | 5,4568 | 0,1348 |

Dari Tabel 4.21 dapat diketahui kapasitas adsorbate per berat adsorbent pada persamaan terpilih yaitu Langmuir. Kapasitas maksimum adsorpsi sebesar 3,7230 mg/gr untuk tanpa delignifikasi, 4,2176 mg/gr untuk delignifikasi 0,35% NaOH, dan 5,8548 mg/gr untuk delignifikasi 17,5% NaOH.

Dari ketiga perlakuan tersebut dapat disimpulkan bahwa adsorpsi ampas tebu dengan delignifikasi 17,5% NaOH memberikan kapasitas terbesar sebesar 5.8548 mg/gr, dan dapat diartikan 5.8548 mg zat warna dapat diadsorpsi oleh ampas tebu 1 gram.

Dari perlakuan – perlakuan di atas pada suhu 25 °C dan 45 °C dapat diambil kesimpulan bahwa proses adsorpsi zat warna Cibacron Brilliant Red oleh ampas tebu (bagasse) mengikuti pola Langmuir Isoterm, ini berarti adanya kemungkinan terjadi pembentukan lapisan tunggal (monolayer) pada permukaan adsorbent dan karakteristik adsorben yang bersifat homogen karena mengandung selulosa.  Proses adsorpsi terjadi akibat adanya pertukaran elektron atau adanya ikatan kimia antara adsorbat dengan permukaan adsorben. Karena itu proses adsorpsi tidak bolak – balik (Irreversible) (Tanzis,R., 2002).

Dalam persamaan Langmuir Isotherm terjadi akibat adanya ikatan kimia yang terdapat diantara adsorben dan adsorbat atau ikatan kimia elektrostatic sehingga menyebabkan lengan ikatannya pendek dan daya ikat yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pembentukan lapisan tunggal (monolayer) (Montgomery,1985) .

4.7 Pengaruh Temperatur Terhadap Proses Adsorpsi

Data yang dihasilkan proses penyisihan zat warna Cibacron Brilliant Red oleh ampas tebu  pada temperatur yang berbeda menunjukkan suatu perubahan dalam  penyisihan warna. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.22 pada temperatur 25 °C dan 45 °C kapasitas adsorpsi berdasarkan persamaan yang sesuai yaitu persamaan Langmuir Isoterm, penyisihan zat warna Cibacron Brilliant Red oleh ampas tebu menjadi bertambah.

Tabel 4.22 Pengaruh Temperatur Terhadap Proses adsorpsi

| Parameter | Temperatur °C |
| --- | --- |
|  | 25 °C | 45 °C |
| Tanpa Delignifikasi | 3,1676 mg/gr | 3,2755 mg/gr |
| Delignifikasi 0,35% NaOH | 3,7161 mg/gr | 4,5163 mg/gr |
| Delignifikasi 17,5% NaOH | 4,8403 mg/gr | 5,4585 mg/gr |

Sumber : Hasil Perhitungan

Kapasitas adsorpsi akan meningkat dengan meningkatnya temperatur, sehingga terjadi peningkatan dalam penyisihan warna (Wang et al., 2005). Kapasitas adsorpsi pada suhu 45 °C dengan teknik delignifikasi 17,5% NaOH lebih baik dibandingkan dengan suhu 25 °C. Pada suhu 45 °C diperoleh kapasitas adsorpsi sebesar 5,4585 mg/gr dan pada suhu 25 °C sebesar 4,8403 mg/gr.

4.8 Penentuan Berat Ampas Tebu Optimal

Penentuan berat ampas tebu optimal ini berdasarkan pada nilai kapasitas adsorpsi terbaik ( a ) dan persamaan isoterm terpilih yaitu pada temperatur 45 °C dan berdasarkan pada pola Langmuir Isoterm.

Penentuan berat ampas tebu optimal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Brown et al, 2000) :

Rumus :

Dimana : M * qe = X

Maka :

Sehingga :

Dimana :

qe    = konsentrasi adsorbat pada media saat kondisi equilibrium (mg/gr)

X/M = jumlah adsorbat (X) yang diadsorpsi per unit berat adsorbent (M), (mg/gr)

V     = Volume Kerja (L)

M    = berat adsorben (gram)

- Untuk ampas tebu tanpa delignifikasi

Jika volume limbah berwarna yang dihasilkan dari industri tekstil adalah 100 L dengan konsentrasi influent 60 mg/L, dan diharapkan konsentrasi akhir adalah 10 mg/L, maka banyaknya adsorbent yang dibutuhkan untuk mengolah limbah tersebut adalah :

= 3,032 kg

- Untuk ampas tebu delignifikasi 0,35 % NaOH

Jika volume limbah berwarna yang dihasilkan dari industri tekstil adalah 100 L dengan konsentrasi influent 60 mg/L, dan diharapkan konsentrasi akhir adalah 10 mg/L, maka banyaknya adsorbent yang dibutuhkan untuk mengolah limbah tersebut adalah :

= 2,243 kg

- Untuk ampas tebu delignifikasi 17,5 % NaOH

Jika volume limbah berwarna yang dihasilkan dari industri tekstil adalah 100 L dengan konsentrasi influent 60 mg/L, dan diharapkan konsentrasi akhir adalah 10 mg/L, maka banyaknya adsorbent yang dibutuhkan untuk mengolah limbah tersebut adalah :

= 1,596 kg

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui berat ampas tebu optimal yang dapat dipergunakan untuk menyisihkan zat warna Cibacron Brilliant Red sehingga tercapai konsentrasi ekuilibrium (effluent) 10 mg/L adalah sebesar 3,032 kg untuk ampas tebu tanpa delignifikasi,  2,243 kg untuk ampas tebu dengan delignifikasi 0,35 % NaOH dan 1, 596 kg untuk ampas tebu dengan delignifikasi 17,5 % NaOH.

Dilihat dari perlakuan – perlakuan diatas dapat dilihat bahwa penyisihan zat warna Cibacron Brilliant Red dengan menggunakan ampas tebu yang telah dideliginifikasi 17,5 % NaOH membutuhkan ampas tebu dengan berat yang lebih kecil dibandingkan dengan ampas tebu tanpa delignifikasi dan delignifiaksi 0,35 % NaOH.

4.9 Hasil Pengamatan Terhadap Kontrol

Hasil pengamatan kontrol ampas tebu (bagasse) dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 4.21 Kurva Kontrol Adsorpsi Zat Warna Tanpa Ampas Tebu dan

Tanpa HCl

Dari Gambar 4.21 dapat dilihat bahwa adsorpsi terhadap zat warna Cibacron Brilliant Red tanpa ampas tebu dan tanpa penambahan HCl tidak dapat berlangsung/terjadi. Jadi tanpa adsorben dan tanpa HCl, maka konsentrasi zat warna Cibacron Brilliant Red tidak dapat diturunkan. Permukaan selulosa dalam larutan bersifat negatif, sehingga pada proses adsorpsi dapat terjadi dua kemungkinan yaitu molekul zat warna akan tertarik oleh selulosa atau tertolak menjauhi selulosa. Maka dari itu diperlukan penambahan zat pembantu yang dapat mendorong warna lebih mudah mendekati permukaan selulosa, seperti HCl (Fengel, 1995).