BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian penentuan kapasitas adsorpsi batu kapur terhadap fosfat dengan menggunakan persamaan Freundlich Isoterm dan Langmuir Isoterm dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Batu kapur dapat dimanfaatkan sebagai adsorben untuk menyisihkan fosfat melalui proses adsorpsi-kristalisasi.

- pH optimum pada proses adsorpsi konsentrasi fosfat dengan menggunakan batu kapur berlangsung pada pH 9 dengan persentasi penyisihan sebesar 20,82%.

- Ukuran partikel optimum batu kapur yang paling efektif dalam melakukan adsorpsi konsentrasi fosfat adalah mesh 60 dengan persentasi penyisihan sebesar 46,30%.

- Kurva kesetimbangan / waktu jenuh adsorpsi yang paling cepat dengan menggunakan batu kapur untuk konsentrasi fosfat 35 mg/L tercapai setelah hari ke 5 dengan penyisihan fosfat akhir yaitu 42,53 %.

- Persamaan yang paling sesuai untuk menentukan kapasitas adsorpsi batu kapur terhadap fosfat adalah persamaan Langmuir Isoterm dengan kapasitas maksimum adsorpsi sebesar 2,632 mg/gr.

- Nilai faktor pemisahan (RL) pada adsorpsi fosfat oleh batu kapur yang berasal dari Padalarang dianggap cocok (favourable) karena bernilai antara 0 – 1.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini, diantaranya :

- Melakukan penelitian kapasitas adsorpsi batu kapur untuk menyisihkan fosfat dengan menggunakan variasi temperatur dan variasi berat.

- Melakukan penelitian skala pilot untuk menerapkan adsorpsi terhadap fosfat dengan sistem kontinyu.

- Melakukan penelitian adsorpsi oleh batu kapur dengan menggunakan limbah asli.

- Melakukan penelitian adsorpsi fosfat dengan menggunakan batu kapur yang berasal dari daerah lain.

- Melakukan penelitian adsorpsi fosfat dengan menggunakan batu kapur yang berjenis lain seperti apatit atau magnesit.